| ПИРОГРАФИТ ИЗОТРОПНЫЙ (ПГИ) |
| --- |
| Конструкционный материал в различных областях техники. Используется в виде различных уплотнений в авиационных и космических двигателях. Уплотнения в насосах по перекачке агрессивных жидкостей, в новых конструкциях компрессоров по перекачке газа и нефти. В медицине для изготовления искусственных клапанов сердца человека. |
| Технические требования ТУ 1915-099-04806898-2003 |
| Наименование показателя | Норма |
| Плотность, г/cм3 Состояние поверхности Включения анизотропного пирографита Сажевые включения | 1,75 - 2,10 Отсутствие трещин, расслоений, раковин и сколов размером более 1мм Отсутствие Отсутствие |
| В качестве справочных данных приводим основные пределы физико-механических показателей пирографита изотропного |
| Наименование показателя | Норма |
| Коэффициент теплопроводности, Вт(М К) Коэффициент линейного теплового расширения ( КЛТР)хК-1 в интервале 293 - 1173 К в интервале 1073 - 2273 К Удельное электросопротивление, Ом м Предел прочности при сжатии , МПа Предел прочности при изгибе , МПа Предел прочности при растяжении , МПа Модуль Юнга ( динамический модуль нормальной упругости ) , ГПа Коэффициент Пуассона Ударная вязкость , Дж/м2 Микротвердость , МПа | 30 - 50 (6,5 - 8,5)х10-6 (7,2 - 9,0)х10-6 (3,08 - 4,36)х10-5 190 - 360 90 - 150 35 - 50 11,9+ 14,7 0,32 - 0,34 (44 - 54)х102 400 - 650 |
| Требования безопасности |
| Пирографит изотропный негорюч, невзрывоопасен, нетоксичен, при нагревании не разлагается. Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 – четвертый малоопасные вещества. |
| Упаковка, транспортирование, хранение |
| Каждое изделие из ПГИ упаковывают в пакеты пленочные, которые затем помещают в общий пакет. Пакеты упаковывают в деревянные или посылочные ящики. Транспортирование изделий из ПГИ производят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов на данном виде транспорта. Изделия из ПГИ хранят в таре в закрытых складских помещениях поставщика (потребителя) при температуре от минус 50 до плюс 500 С в соответствии с правилами ГОСГОРТЕХНАДЗОРА для хранения негорючих и невзрывоопасных продуктов. Гарантийный срок хранения изделий из ПГИ 24 года со дня изготовления. |