| Смола “СЭДМ-6” |
| --- |
| Смола “СЭДМ-6” представляет собой смолу, модифицированную элементорганическим соединением. Смола “СЭДМ-6” предназначается для изготовления теплостойких клеев. |
| Технические требования ОСТ 6-05-5125-82 |
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее Массовая доля сухого остатка, %, не менее Массовая доля кремния, % | Высоковязкая жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета 12,0 87 2 - 3 |
| Требования безопасности |
| Смола “СЭДМ-6” при комнатной температуре взрывобезопасна, относится к трудносгораемым жидкостям ( температура вспышки выше 2700 С ). Смола “СЭДМ-6” при комнатной температуре не оказывает вредного воздействия на организм человека. |
| Упаковка, транспортирование, хранение |
| Смолу “СЭДМ-6” упаковывают: в банки стеклянные, вместимостью до 5 дм3 ; банки полиэтиленовые с широким горлом, вместимостью до 10 дм3 ; банки из белой жести любого типа. Смолу “СЭДМ-6” транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов. Смолу “СЭДМ-6” хранят в закрытых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя. Гарантийный срок хранения со дня изготовления 12 месяцев. |