| Смола “Т - 111” |
| --- |
| Смола “Т-111” представляет собой продукт модификации эпоксидной смолы полиорганосилоксаном. Смола “Т-111” предназначается для изготовления теплостойких клеев. Смола “Т-111” растворима в ацетоне и других органических растворителях и может быть переведена в неплавкое и нерастворимое состояние с помощью отвердителей. |
| Технические требования ТУ 6-02-616-88 |
| Наименование показателя | Норма |
| Внешний вид Массовая доля нелетучих веществ, %, Массовая доля эпоксидных групп, %, Массовая доля кремния, % Условная вязкость по шариковому вискозиметру при (50 ± 5)0 С, с, не более | Высоковязкая жидкость (смола) от коричневого до темно-коричневого цвета 93 - 98 11,5 – 14,0 1,5 – 2,2 200 |
| Требования безопасности |
| Смола “Т-111” не взрывоопасна, при внесении в пламя горюча в основном из-за примеси фурфурилового спирта. Средства пожаротушения: кошма, песок, углекислотные огнетушители. Смола “Т-111” при комнатной температуре практически не оказывает вредного воздействия на организм человека. |
| Упаковка, транспортирование, хранение |
| Смолу “Т-111” упаковывают: в банки стеклянные, вместимостью до 5 дм3 ; бидоны металлические, вместимостью 18 и 20 дм3 . Смолу “Т-111” транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов. Смолу “Т-111” хранят в крытых сухих складских помещениях при температуре 0 – 30 0 С вдали от источников тепла, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения со дня изготовления 1 год. |