ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

## ДИБУТИЛФТАЛАТ (ДБФ)

### ДИ-Н-БУТИЛОВЫЙ ЭФИР ОРТОФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ
ГОСТ 8728-88 с изм. 1

Дибутилфталат предназначен для пластификации эпоксидных смол, поливинилхлоридных смол, в производстве ПВХ-пластикатов, пленочных и листовых материалов, искусственных кож, резинотехнических изделий и для других целей.
Производитель - ОАО «Уральская химическая компания», г. Нижний Тагил.
Хранится в закрытых помещениях при температуре окружающей среды.
Вид упаковки: металлические бочки по 200 кг.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
| --- |
| Наименование показателя | Требования ГОСТ 8728-88 с изм. 1 |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей |
| Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 50 |
| Плотность при 20°C, г/см3 | 1.045 - 1.049 |
| Кислотное число, мгКОН/г, не более | 0.07 |
| Число омыления, мгКОН/г | 399 - 407 |
| Температура вспышки, °C, не ниже | 168 |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0.3 |
| Растворимость в воде при 30°C, % | 0.001 |