ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

ФОСФОРЕСЦЕНТНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КОМПАУНДЫ

Обладают свойством аккумулирования света УФ и видимого диапазона с последующим послесвечением («фосфоресцированием») в темноте и сумерках. Способны высвечивать накопленные светосуммы в течение 8 и более часов после 20 минутной засветки. В неотвержденном состоянии это два компонента, один из которых (компонент А) представляет собой гомогенную суспензию неорганического фотолюминофора в эпоксидной основе, второй (компонент В) – отвердитель аминного типа средней активности. Благодаря введению специального оптического модификатора в компаундах в процессе полимеризации практически отсутствует седиментация фотолюминофора, что улучшает эффективность и однородность его послесвечения в массе.

В отвержденном состоянии фосфоресцентные компаунды не токсичны, влагостойки, не выгорают на солнце, легко механически обрабатываются. Предназначены для изготовления:

- светящейся начинки бижутерии (полусферы, звездочки, цветочки, листики и пр.);

- витражей, светящихся картин, шильдов, магнитиков, брелоков, елочных игрушек.

| № | Марка компаунда | Цвет | Компонент, масс.ч. (объем.ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На свету | В темноте | А | В |
| 1 | ФЛ-221 | белый с бледно зеленым оттенком | зеленый | 5(3,75) | 1(1) |
| 2 | ФЛ-121 | белый | оранжевый |  |  |
| 3 | ФЛ-525 | белый с бледно розовым оттенком | красный |  |  |
| 4 | ФЛ-225 | белый | зеленый, длит. свечение |  |  |
| 5 | ФЛ-209 | белый | зеленый с желтым оттенком, длит. свечение |  |  |
| 6 | ФЛ-226 | белый | желто зеленый, длит. свечение |  |  |
| 7 | ФЛ-318 | белый | голубой, длит. свечение |  |  |
| 8 | ФЛ-326 | белый с бледно желтым оттенком | светло синий, длит. свечение |  |  |
| 9 | ФЛ-435 | белый | фиолетовый, длит. свечение |  |  |
| 10 | ФЛ-209 маджента | малиновый | розовый | 5(3,75) | 1(1) |
| 11 | ФЛ-209 красный | красный | красный |  |  |
| 12 | ФЛ-209 оранжевый | оранжевый | оранжевый с желтым оттенком |  |  |
| 13 | ФЛ-209 желтый | лимонно желтый | желтый с зеленым оттенком |  |  |
| 14 | ФЛ-209 зеленый | зеленый | зеленый |  |  |
| 15 | ФЛ-209 салатовый | салатовый | светло зеленый |  |  |
| 16 | ФЛ-209 белый | белый | белый с бледно голубым оттенком |  |  |
| 17 | ФЛ-325 голубой | голубой | светло голубой |  |  |
| 18 | ФЛ-318 синий | синий | синий с голубым оттенком |  |  |
| 19 | ФЛ-318 фиолетовый | фиолетовый | синий с голубым оттенком |  |  |
| 20 | ФЛ-435 фиолетовый | фиолетовый | фиолетовый |  |  |

Условия приготовления и использования

- Компонент А тщательно перемешать и навесить необходимое количество. При отсутствии весов налить компонент А в пенициллиновый флакон до уровня 28мм, что соответствует массе 10г

- В компонент А добавить расчетное количество компонента В. При отсутствии весов в пенициллиновый флакон добавить компонент В с помощью одноразового шприца 2,0мл=2,0г.

- Смесь перемешать в течение 5-7 минут до получения гомогенной массы; жизнеспособность смеси составляет 1-2 часа при Т=25ºС.

- При необходимости провести дегазацию (удаление пузырьков) в течение 5-10 минут при Т=60ºС.

- Залить компаунд в форму или нанести на предварительно подготовленную поверхность; отверждать по заданному режиму: (20-25)ºС /24час. или (50-60)ºС /5час.

#### Меры предосторожности

- Остерегаться прямого контакта с компаундом, использовать вентиляцию.

- При попадании на кожу компаунд следует сразу смыть мыльной водой.

- После использования банки с компонентами компаунда закупорить.

- Хранить в темном прохладном месте.

# Text boxes

Плотность (для справки):

компонент А = 1,33г/см3 
                     (10г = 7,5мл)

компонент В = 1,01г/см3  
                          (2г = 2мл)