ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

# Полиэтиленполиамины технические (ПЭП)

# ТУ 2413-357-00203447-99

## Химический состав:

Представляют собой смесь аминов различной молекулярной массы, общей формулы:

H2N(-CH2CH2NH-(nH.

## Внешний вид:

Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-бурго цвета без механических примесей.

## Технические характеристики:

| Показатель/марка | А |
| --- | --- |
| Массовая доля, % - общего азота, не менее - хлор-иона, не более - воды, не более - минеральных примесей, не более - фракции, отгоняемой при остаточном давлении 1.3 кПа : - до 75 °С, %, не более - от 75 до 200 °С, %, не менее - кубового остатка, кипящего выше : - 200 °С, % - выше 210 °С, % | 30.0 отсутствие 2.0 0.2 1.0 23.0 65-75 50-65 |
| Отверждающая способность, мин, не более | 90 |

## Свойства:

Взрывобезопасны, трудновоспламеняемы. Хорошо растворимы в воде и спирте, поглощают из воздуха влагу и СО2 и имеют специфический запах.

## Применение:

Применяются для производства ионообменных  смол, присадок, в  качестве отвердителей эпоксидных смол и для других целей.

## Меры безопасности:

При работе с продуктом следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

## Хранение:

Гарантийный срок хранения - 2 года.