ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Полиэфирные смолы

Смола ПН-609-21М представляет собой продукт совмещения полиэтиленгликоль-малеинатфталата с метакриловым эфиром этиленгликоля (олигоэфиракрилат ТГМ-3). Смола ПН-609-21К ("предускоренная") представляет собой смолу ПН-609-21М, смешанную с кобальтовым ускорителем отверждения. Смолы применяются в качестве связующего для изготовления композиционных материалов, стеклопластиков, полимерных бетонов, замазок, шпатлевок и заливочных составов. Полиэфир ПДЭМ-5 представляет собой продукт взаимодействия малеинового ангидрида, бутилового спирта и диэтиленгликоля. Применяется для специальных работ в качестве модификатора. Свойства смолы ПН-609-21М ГОСТ 27952-88 Внешний вид Прозрачная жидкость желтого, зеленого или коричневого оттенка без посторонних включений Плотность при 23оС, г/смз 1,165 - 1,80 Условная вязкость по ВЗ-246,с 20 - 32 Содержание олигоэфиракрилата, % 55 - 60 Время желатинизации при 25оС с двухкомпонентной системой, мин 100 - 200 Время желатинизации при 25оС с трехкомпонентной системой, мин 40 - 200 Свойства смолы ПН-609-21К ТУ 6-05-101-59-86 Внешний вид Прозрачная вязкая жидкость розового, коричневого или зеленоватого цвета Плотность при 20оС, г/смз 1,15 - 1,19 Условная вязкость по ВЗ-246,с 29 - 44 Содержание олигоэфиракрилата, % 55 - 60 Время желатинизации (гипериз, 4%) а) при 250С, час б) при 700С, мин 8-48 20-40 Массовая доля металлического кобальта % 0,09-0,13 Свойства полиэфира ПДЭМ-5 ОСТ В6-05-5042-91 Внешний вид Прозрачная вязкая жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета Плотность при 20оС, г/смз 1,13-1,18 Условная вязкость по ВЗ-246,с 35-135 Кислотное число, мг КОН/г, не более 4,5 Степень изомеризации, %, не менее 75 Гарантийный срок хранения полиэфира ПДЭМ-5 - 2 года, смолы ПН-609-21М - 6 месяцев, ПН-609-21К - 4 месяца со дня изготовления