ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Смола Т – 111

Смола  “Т-111” представляет собой продукт  модификации эпоксидной смолы полиорганосилоксаном.

Смола  “Т-111”  предназначается для изготовления теплостойких клеев.

Смола “Т-111” растворима в ацетоне и других органических растворителях и может быть переведена в неплавкое и нерастворимое состояние с помощью отвердителей.

Технические требования ТУ 6-02-616-88

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид Массовая доля нелетучих веществ, %, Массовая доля эпоксидных групп, %, Массовая доля кремния, % Условная вязкость по шариковому вискозиметру при (50 ± 5)0 С, с, не более | Высоковязкая жидкость (смола) от коричневого до темно-коричневого цвета 93 - 98 11,5 – 14,0 1,5 – 2,2 200 |
| Требования безопасности |
| Смола “Т-111” не взрывоопасна, при внесении в пламя горюча в основном из-за примеси фурфурилового спирта. Средства пожаротушения: кошма, песок, углекислотные огнетушители. Смола “Т-111” при комнатной температуре практически не оказывает вредного воздействия на организм человека. |
| Упаковка, транспортирование, хранение |
| Смолу “Т-111” упаковывают: в банки стеклянные, вместимостью до 5 дм3 ; бидоны металлические, вместимостью 18 и 20 дм3 . Смолу “Т-111” транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов. Смолу “Т-111” хранят в крытых сухих складских помещениях при температуре 0 – 30 0 С вдали от источников тепла, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения со дня изготовления 1 год. |