ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Смола эпоксидная алифатическая ТЭГ-1
( Смола эпоксидная ТЭГ-1 )
ТУ 2225-027-00203306-97

Физико-химические показатели:

| Физико-химические показатели: | ТЭГ-1 |
| --- | --- |
| Внешний вид | Низковязкая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета |
| Массовая доля эпоксидных групп, % | 22 |
| Массовая доля иона хлора, %, не более | 0.05 |
| Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 1.5 |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1.5 |
| Динамическая вязкость, при (25±0.1)°C, Па*сек, не более | 0.09 |
| Растворимость в воде | полная |

Смола ТЭГ-1 представляет собой низковязкую жидкость от светло-желтого до коричневого цвета.

Используется в производстве эпокидных композиций в качестве активного разбавителя эпоксидных смол.

Смола может быть укомплектована отвердителями холодного и грячего отверждения.