ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

# ТЭТА (триэтилентетрамин)

Состав: Триэтилентетрамин ТЭТА — отвердитель эпоксидных смол холодного отверждения (15-25°С).ТЭТА представляет собой прозрачную желтоватую низковязкую жидкость достаточно едкую с резким запахом; t пл - 35 °С, t кип 277,5 °С, раствор. в воде, ацетоне, ограничено в эф., t исп 134 °С, t самовоспламенения 336 °С.В своем составе ТЭТА имеет меньшее число третичных аминогрупп по сравнению с полиэтиленполиамином (ПЭПА), из-за чего его отверждающая способность при нормальной температуре ниже. Поэтому при использовании отвердителя эпоксидных смол ТЭТА очень важно точно соблюдать технологию приготовления клеев. Но при этом полученное изделие будет обладать большей механической прочностью, химической чистотой и прозрачностью, чем при использовании ПЭПА. Назначение Триэтилентетрамин ТЭТА широко применяется в производстве сукцинимидных присадок к моторным маслам, ускорителей вулканизации тд. Технические характеристики

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Триэтилентетрамин, % вес не менее | 96,0 |
| Вода, % вес | 0,1-0,5 |
| Цвет, Pt-Co | 44-50 |
| Удельная плотность при 20°С | 0,978-0,983 |
| Перегонка 760 мм, 5 мл | min 260°С |
| Конец кипения | max 290°С |