ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

FIRE SILICONE B1 FR

Огнестойкий эластичный однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального типа для внутреннего и наружного использования

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

| Основа | Полисилоксан |  |
| --- | --- | --- |
| Цвет | Серый |  |
| Отверждение | Влажностная полимеризация |
| Твердость по Шору А | 16 |  |
| Образование поверхностной пленки | Ок. 20 минут (при 20°C | и отн. влажности 65%) |
| Скорость отверждения | 1 мм в сутки (при 20°C | и отн. влажности 65%) |
|  | Минимальная ширина: 5 мм. |
| Ширина зазора | Максимальная ширина: 30 мм. |
|  | Рекомендации: ширина = 2 х глубина |
| Удлинение до разрыва | >250% (DIN 52455) |  |
| Плотность | 1,17 г/см3 |  |
| Модуль эластичности | 0,20 Н/мм2 (DIN 52455) |  |
| Максимальная деформация | 25% |  |
| Упругое восстановление | >90% (DIN 52455) |  |
| Температура применения | От +1oC до +30oC |  |
| Термостойкость | От – 40 °C до +140 °C |  |
| Упаковка | Туба 310 мл, колбаса 600 мл |

Описание продукта:

|  Огнестойкость | EI240, |
| --- | --- |
| F4 (4 часа), | класс |

огнестойкости B1 (DIN 4102)

 Готовый к использованию  Очень хорошая сце-

пляемость к типичным строительным мате-риалам  Низкий модуль элас-тичности

Устойчив к действию атмосферный условий и УФ лучам

Области применения:

- Разнообразные строительные и керамические соединения, требующие защиты от огня

- Огнестойкое и дымонепроницаемое уплотнение дилатаций в стенах и перекрытиях

В сомнительных случаях обращайтесь в Технический Отдел Соудал.

Хранение:

9 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Беречь от мороза.

Инструкция по применению:

- Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи. Пористые

поверхности   рекомендуется   загрунтовать

Soudal Primer 150, сцепляемость   с

непористыми можно поправить при помощи

Soudal Surface Activator

 Наносить ручным или пневматическим выдавливающим пистолетом

- Края шва защитить малярной лентой, выровнять поверхность фуги шпателем и удалить ленту

- Очистка: уайт-спиритом, непосредственно после нанесения

- Затвердевший продукт удаляется механически

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.

Лист технической информации

FIRE SILICONE B1 FR

Огнестойкий эластичный однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального типа для внутреннего и наружного использования

Нормы и сертификаты:

Продукт производится компанией SOUDAL NV в Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества

ISO 9001.2000.

Имеются следующие допуски к применению:

Германия: DIN 4102 – B1 – Instytut für Bautechnik, Berlin

Бельгия: EN1366-4-University Gent to NBN 713.020- Test Reports 9297

Великобритания: BS 476 – part 20 – Warrington Fire Research Report

Голландия: TNO – rapport 2000 – CVB – R 00703

Результаты испытаний

Страницы: 2 из 2

Рекомендации по безопасности:

  - Соблюдайте основные правила по безопасности и гигиене труда

  - Избегайте контакта с кожей и глазами

  - Может вызывать раздражение глаз.

  - Во время работы хорошо проветривайте помещение.

  - При контакте с глазами немедленно обильно промойте водой и обратитесь к врачу.

  - Держите вне пределов досягаемости детей.

- Test Reports 9297

| Толщина стены | Ширина шва | Глубина шва | Аппликация |  | Огнестойкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 мм | 21 мм | 20 мм | С двух сторон | 146 мин. TI, | Уровень EI 120 |  |
|  |  |  |  | 202 | мин. FR, Уровень E 180 |  |
| 100 мм | 33 мм | 20 мм | С двух сторон | 116 мин. TI, | Уровень EI 90 |  |
|  |  |  |  | 187 | мин. FR, Уровень E 180 |  |
| 200 мм | 11 мм | 10 мм | С двух сторон | >240 мин. TI, |  |  |
|  |  |  |  | >240 мин. FR, Уровень E 240 |  |
| 200 мм | 31 мм | 20 мм | С двух сторон | 225 мин. TI, | Уровень EI 180 |  |
|  |  |  |  | >240 мин. FR, Уровень E 240 |  |

TI = термоизоляция; время, за которое температура стены, на которую действует источник тепла, не возрастет больше 180 °C.

FR = стойкость к пламени; время, за которое соединение предохраняет стену от проникновения пламени.

Степень огнестойкости: Проект Директивы Европейской Комиссии RG N170 REV.1

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание