ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

FIX ALL CRYSTAL

Описание продукта:

Постоянно эластичный идеально прозрачный универсальный клей-герметик с нейтральным отвердением на основе МС-полимера.

Отличная адгезия к различным строительным материалам. Можно использовать даже на влажных поверхностях. Без запаха, не содер-жит растворителей, устойчив к действию мно-гих химических веществ – слабых кислот, ще-лочей, растворителей и масел. После отвер-дения можно красить – также водными краска-ми. Устойчив к воздействию атмосферных условий и ультрафиолетовому излучению.

Области применения:

- Склеивание и заполнение фуг в панелях, порогах, подоконниках, декоративных планках, изоляционных плитах, пробке, стекле и минеральной вате на поверхно-стях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, металле и тп.

- Структурное склеивание в вибростойких конструкциях.

- Приклеивание зеркал.

- Склеивание и герметизация натурального камня (мрамор, гранит и т.д.).

Упаковка:

Цвет: прозрачный бесцветный Упаковка: тюбик 80 мл; туба 290 мл.

|  | Технические данные: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа |  | SMX Гибридный полимер |  |
|  | Консистенция |  | Стабильная паста |  |
|  | Механизм отверждения |  | Влажная полимеризация |  |
|  | Образование поверхностной пленки* | Ок. 10 минут (при 20°C и отн. влажности 65%) |  |
|  | Скорость отверждения* |  | 2-3 мм в сутки (при 20°C и отн. влажности 65%) |  |
|  | Твердость по Шору А |  | 385 |  |
|  | Упругое восстановление |  | > 75% |  |
|  | Максимальная деформация |  | 20% |  |
|  | Термостойкость |  | От – 40°C до +90°C |  |
|  | Максимальна упругость |  | 2,40 Н/мм2 (DIN 53504) |  |
|  | Модуль эластичности |  | 0,8 Н/мм (DIN 53504) |  |
|  | Удлинение до разрыва |  | 300% (DIN 53504) |  |
|  | Температура применения |  | От – 5°C до +35°C |  |

Хранение:

18 месяцев в закрытой упаковке в сухом про-хладном месте при температуре от +5°C до

+25°C.

Ширина зазора:

Минимальная ширина и глубина шва: 2 мм. Рекомендации: ширина = глубина

Инструкция по применению:

Поверхности должны быть обезжирены, очи-щены от пыли и грязи.

Пористые поверхности рекомендуется покрыть грунтом Primer 150.

В случае глубоких щелей использовать уплот-нительный шнур.

Для предотвращения загрязнения и получения ровного шва следует вдоль шва наклеить ма-лярную ленту, которую удалить сразу после нанесения герметика.

Накладывать ручной или пневматический вы-давливающий пистолет.

Температура применения: от +1°C до +30°C Выравнивание мыльным раствором до обра-зования поверхностной пленки Очистка с помощью уайт-спирта, непосред-

ственно после нанесения, не дожидаясь от-верждения

Лист технической информации

FIX ALL CRYSTAL

Рекомендации по безопасности:

- Стандартная промышленная техника без-опасности.

- Избегать контакта с кожей.

- В случае контакта с кожей немедленно промыть водой.

- Может вызывать раздражение глаз.

- Во время работы хорошо проветривать помещения.

- Хранить от детей.

Нормы и сертификаты:

Продукт производится компанией SOUDAL NV в Турнхоут, Бельгия, согласно нормам каче-

ства ISO 9001.2000.