ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Высокотемпературный силикон

Технические данные:

Основа

Консистенция

Система отвердевания

Тип отвердевания

Образование поверхностной пленки

Скорость отвердевания

Твердость

Плотность

Термостойкость

Модуль эластичности (сила

необходимая для удлинения на 100%)

Относительное удлинение при разрыве

Максимальная деформация

Страницы: 1 из 1

Поликсилосан

Паста

Полимеризация под воздействием влаги

Кислотное - ацетокс

Около 7 мин. (20°C/65% отн. влажности)

Около 1,5 мм / 24 ч (20°C/65% отн. влажности)

25±5 Шор А

1,285 г / см³

От -60°C до +285°C

0,35 Н / мм² (DIN53504)

> 500% (DIN53504)

25 %

Описание продукта:

Однокомпонентный постоянно эластичный силиконовый герметик, устойчивый к действию высоких температур (до +285°C), а также к воздействию топлива, масел, жиров, воды и незамерзающих жидкостей. Заменяет всякие прокладки из пробки, войлока, фибры, бумаги, асбеста и резины любых размеров.

Применяется:

Эластичная герметизация соединений в строительстве и производстве, когда важна устойчивость к воздействию высоких температур.

Формирование прокладочных колец (прокладок между металлическими частями, прокладок в насосах и двигателях).

Эластичная герметизация в котлах, станках, кухонном оборудовании.

Отличная заменная прокладка в автомобильных двигателях.

Цвета и упаковка:

Цвета: красный.

Упаковка: картридж 300 мл, туба 60 мл.

Хранение:

1 год в заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре +5°C до +25°C.

Нанесение:

Все поверхности должны быть чистые, нежирные, без пыли и другого мусора. Наносить ручным или пневматическим пистолетом для герметиков.

Температура нанесения от +1°C до +30°C. Образуется мягкая, эластичная и устойчивая прокладка.

Выглаживать фугу мыльным раствором перед образованием поверхностной пленки.

Очистка уайт - спиртом сразу после нанесения.

Рекомендации по безопасности:

Стандартная промышленная техника безопасности.

Используйте перчатки и защитные очки. Проветривайте помещения.

Избегайте контакта с кожей. Хранить от детей.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из -за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание