Общество с Ограниченной Ответственностью

«Компания Промкомплект»

Адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Звокзальная, 5 оф. 210

т./ф. (343) 379-53-92,  378-73-92,  378-74-79.  Е-mail: himekb@mail.ru

# Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка АМ

Особенности:

- Возможность нанесения при температуре окружающего воздуха от -25оС до

- +35оС и высокой относительной влажности воздуха

- Совмещение функций грунта и покрывного слоя

- Повышенная стойкость покрытия к УФ-излучению

- Однокомпонентный состав естественной сушки

- Быстрое время межслойного высыхания – менее 1 часа

- Образует трудногорючее и трудновоспламеняемое покрытие

- Срок службы покрытия не менее 15 лет

Область применения:

Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка АМ предназначена для создания покрытия, не требующего предварительного нанесения грунта и обеспечивающего долговременную защиту от коррозии стальных конструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой промышленной атмосферы зон умеренного и холодного климата (УХЛ1, ХЛ1) при температуре воздуха от -60оС до +60оС. Грунт-эмаль наносится при температуре окружающей среды от минус 25оС до плюс 35оС и высокой относительной влажности воздуха.
Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с цинкнаполненной грунт-эмалью СБЭ 111 «УНИПОЛ»® марка АЦ. Совместима с грунтами на алкидной, акриловой, эпоксидной и др. основах. Рекомендуется для антикоррозионной защиты металлоконструкций:

- железнодорожных мостов

- автодорожных мостов

- дорожных ограждений

- строительных кранов

- опор линий электропередач

- антенно-мачтовых сооружений

- наземных частей свай

- опор эстакад трубопроводов

- наружной поверхности трубопроводов и резервуаров

- гидротехнических сооружений
и других металлоконструкций и оборудования, подверженных атмосферной коррозии

Рекомендуемые системы покрытий:

- система:
грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка АМ: 2 слоя по 80 мкм
Общая толщина 160 мкм

- система:
грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка АЦ: 1 слой по 80 мкм
грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка АМ: 2 слоя по 80 мкм
Общая толщина 240 мкм

Характеристики грунт-эмали:

| Основа | Силикон-акриловая |
| --- | --- |
| Цвет | По каталогу RAL |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 50 |
| Условная вязкость эмали при температуре 20±2°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, ГОСТ 8420, с | 110-160 |
| Адгезия по ГОСТ 15140-78, метод 2, балл | Не более 1 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм | Не более 1 |
| Прочность пленки при ударе, см | Не менее 50 |
| Разбавитель | Ксилол, толуол, Р-650, Р-649 |
| Способ нанесения | Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик |
| Теоретический расход на 160 мкм, кг/м2 | 0,46 |
| Температура при нанесении, °С | от -25 до +35 |
| Время высыхания до степени «3» при температуре +20°С, ГОСТ 19007 | Не более 1 часа |
| Время высыхания до степени «3» при температуре -25°С, ГОСТ 19007 | 2 часа |
| Подготовка стальной поверхности | Степень очистки Sa 2.5 (ИСО 8501-1) допускается очистка до степени St3 (ИСО 8501-1) |