Общество с Ограниченной Ответственностью

«Компания Промкомплект»

Адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Звокзальная, 5 оф. 210

т./ф. (343) 379-53-92,  378-73-92,  378-74-79.  Е-mail: himekb@mail.ru

Грунт-эмаль «УНИПОЛ» марка АП-М
ТУ 2312-001-59846005-2003

СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка АП-М - двухкомпонентная грунт-эмаль на эпоксидно-каучуковой основе. Обладает стойкостью к истирающим нагрузкам, периодическому воздействию агрессивных жидкостей (вода, моющие растворы), УФ-злучению.

Назначение

СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка АП-М применяется как самогрунтущееся покрытие для защиты от истирания бетонных, цементных, кирпичных поверхностей. Рекомендуется для окраски старых и новых бетонных полов, подвергающихся высокой механической нагрузке, как внутри, так и вне помещений, например, полов гаражей, открытых паркингов, производственных и складских помещений с интенсивным движением погрузчиков, тяжелых грузовых машин.

Основные характеристики

| Цвет | по каталогу RAL (по согласованию с производителем) |
| --- | --- |
| Внешний вид покрытия | полуматовый |
| Соотношение компонентов | 1: 1 по объему |
| Жизнеспособность при (20±2)oС, ч, не менее | 0,5 ч |
| Массовая доля нелетучих веществ, ГОСТ 17537 | 50=55% |
| Условная вязкость эмали при температуре (20±0,5)oC по вискозиметру типа В3-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, ГОСТ 8420 | тиксотропная |
| Степень перетира, ГОСТ 6589 | не более 100 мкм |
| Эластичность плёнки при изгибе, ГОСТ 6806 | не более 1 мм |
| Прочность плёнки при ударе, ГОСТ 4765 | не менее 50 см |
| Твёрдость покрытия по маятниковому прибору М-3, ГОСТ 5233 | не менее 0,3 усл. ед. |
| Адгезия | 1 балл |