Общество с Ограниченной Ответственностью

«Компания Промкомплект»

Адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Звокзальная, 5 оф. 210

т./ф. (343) 379-53-92,  378-73-92,  378-74-79.  Е-mail: himekb@mail.ru

# Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка АП

Особенности:

- Однокомпонентная грунт-эмаль естественной сушки

- Обладает высокой стойкостью к истиранию

- Обладает высокими декоративными свойствами

- Обладает стойкостью к воздействию воды, моющих растворов

Область применения:

Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка АП применяется для создания покрытия, защищающего бетонные, цементные, кирпичные поверхности от истирания. Рекомендуется для окраски старых и новых бетонных полов, подвергающихся средней механической (транспортной, пешеходной) и химической нагрузке, как внутри, так и вне помещений. Грунт-эмаль наносится при температуре окружающей среды от 0оС до +35оС и высокой относительной влажности воздуха. Применяется как самостоятельное покрытие. Рекомендуется для защиты от истирания:

- полов производственных, складских и подсобных помещений, балконов

- лестничных площадок, подвалов

- минеральных кровельных плит

Рекомендуемая толщина покрытия:

Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка АП - 500-700 мкм (в зависимости от условий эксплуатации)

Характеристики грунт-эмали:

Основа Виниловые сополимеры и ароматические смолы Цвет По каталогу RAL Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее Не менее 45 Условная вязкость эмали при температуре 20±2°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, ГОСТ 8420, с Не менее 90 Износостойкость покрытия по ГОСТ 20811-75 (метод А), кг/мкм 5,5 Разбавитель Ксилол, толуол Способ нанесения Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, наливом Теоретический расход на 700 мкм, кг/м2 1,7 Температура при нанесении, °С от 0 до +35 Время высыхания до степени «3» при температуре +20°С, ГОСТ 19007 1 час Подготовка бетонной поверхности Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой. Согласно СНиП 3.04.03 влажность не более 4%