Общество с Ограниченной Ответственностью

«Компания Промкомплект»

Адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Звокзальная, 5 оф. 210

т./ф. (343) 379-53-92,  378-73-92,  378-74-79.  Е-mail: himekb@mail.ru

Атмосферостойкая грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ® марка АЦ 
ТУ 2312-001-59846005-2003

Описание

СБЭ111 «УНИПОЛ»® марка АЦ одноупаковочная цинконаполненная композиция, предназначенная для антикоррозионной защиты стальных поверхностей. Композиция содержит высокодисперсный порошок цинка, каучукосмоляное связующее, органические растворители и добавки вспомогательных веществ. Наноситься при температуре от минус 25oС и высокой относительной влажности воздуха. Срок службы однослойного покрытия толщиной 80 мкм в условиях открытой промышленной атмосферы зон умеренного и холодного климата (УХЛ1) не менее 2-х лет.

Назначение

Применяться в качестве грунта толщиной 80 мкм в комплексной системе антикоррозионной защиты с атмосферостойкой грунт-эмалью СБЭ111 «УНИПОЛ»® марка АМ или другими лакокрасочными материалами. Покрытие не влияет на механические свойства сварного шва, легко поддается ремонту и восстановлению

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Внешний вид покрытия | матовый |
| Массовая доля нелетучих веществ, ГОСТ 17537 | не менее 75% содержание цинка 89-95% |
| Условная вязкость эмали при температуре (20±0,5)oC по вискозиметру типа В3-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, ГОСТ 8420 | 90-150 с |
| Степень перетира, ГОСТ 6589 | не более 50 мкм |
| Эластичность плёнки при изгибе, ГОСТ 6806 | не более 1 мм |
| Прочность плёнки при ударе, ГОСТ 4765 | не менее 50 см |
| Твёрдость покрытия по маятниковому прибору М-3, ГОСТ 5233 | не менее 0,3 усл. ед. |
| Адгезия ГОСТ 15140, метод 2 | 1 балл |
| Износостойкость покрытия, ГОСТ 20811(метод А) | 3,3 кг/мкм |
| Указания по применению |
| Полный набор физикомеханических свойств покрытия при температуре 20oC и относительной влажности воздуха 65% | 7-8 дней |