Общество с Ограниченной Ответственностью

«Компания Промкомплект»

Адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Звокзальная, 5 оф. 210

т./ф. (343) 379-53-92,  378-73-92,  378-74-79.  Е-mail: himekb@mail.ru

# Гидроизоляция «УНИПОЛ»®

Особенности:

- Однокомпонентный гидроизолирующий состав, не требующий подогрева перед нанесением

- Обладает быстрым временем высыхания

- Повышает марку бетона по водонепроницаемости на 7 ступеней при прямом давлении воды

- Повышает марку бетона по водонепроницаемости на 2 ступени при обратном давлении воды

- Повышает марку бетона по морозостойкости более чем в 2,5 раза

- Снижает величину водопоглощения бетона в 2 раза

- Трещиностойкий материал, выдерживает ширину раскрытия трещин 1,2 мм

- Обладает высокими адгезионными свойствами к бетону и стали

- Возможность нанесения при температуре окружающего воздуха от 0оС до +35оС и высокой относительной влажности воздуха

Область применения:

СБЭ-111 «УНИПОЛ»® Гидроизоляция предназначена для гидроизоляции и бетонных и железобетонных конструкций в практике гражданского и промышленного строительства. Грунт-эмаль наносится при температуре окружающей среды от 0оС до +35оС и высокой относительной влажности воздуха. Применяется как самостоятельное покрытие. Рекомендуется для гидроизоляции и защиты от коррозии следующих конструкций и оборудования:

- железобетонных фундаментов, коллекторов

- подземных трубопроводов и др. подземных конструкций

- при устройстве кровель

Рекомендуемая толщина покрытия:

СБЭ-111 «УНИПОЛ»® Гидроизоляция - 0,5-2,5 мм (в зависимости от назначения и условий эксплуатации)

Характеристики:

Основа Каучук-битумная Цвет Черный Внешний вид покрытия Однородная матовая поверхность Массовая доля нелетучих веществ, ГОСТ 17537, %, не менее 50 Условная вязкость эмали при температуре 20±5°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, ГОСТ 8420, с 100 Адгезия к бетону, МПа Не менее 4,0 Разбавитель Ксилол, толуол, сольвент Способ нанесения Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик, наливом Теоретический расход на 700 мкм, кг/м2 1,1 Температура при нанесении, °С от 0 до +35 Время высыхания до степени «3» при температуре +20°С, ГОСТ 19007 4 часа Подготовка бетонной поверхности Поверхность должна быть ровной, чистой, сухой. Согласно СНиП 3.04.03 влажность не более 4%