Общество с Ограниченной Ответственностью

«Компания Промкомплект»

Адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Звокзальная, 5 оф. 210

т./ф. (343) 379-53-92,  378-73-92,  378-74-79.  Е-mail: himekb@mail.ru

# Грунт СБЭ-111 «УНИПОЛ»®

Особенности:

- Время сушки покрытия до степени «3» составляет менее 30 минут

- Однокомпонентный состав естественной сушки

- Нанесение рекомендуемой толщины 70-80 мкм за один слой

- Возможность нанесения при температуре окружающего воздуха от -25оС до +35оС и высокой относительной влажности воздуха

Область применения:

Грунт СБЭ-111 «УНИПОЛ»® применяется в качестве грунта межоперационного хранения и в системах защитных покрытий с дальнейшим перекрыванием лакокрасочными материалами. Рекомендуется для окраски стальных конструкций, как у условиях заводских, так и в полевых условиях, а также для ремонтной окраски поверхностей, образованных грунтами на алкидной, акриловой, фенолформальдегидной, эпоксидной и других основах. Грунт СБЭ-111 «УНИПОЛ»® наносится при температуре окружающей среды от -25оС до +35оС и высокой относительной влажности воздуха. Благодаря высокому значению сухого остатка и быстрому времени высыхания, рекомендуется для применения в качестве грунта на заводах металлоконструкций. Срок службы однослойного покрытия толщиной 80 мкм в условиях открытой атмосферы умеренного и холодного климата - УХЛ1 - составляет не менее 1 года.

Рекомендуемая толщина покрытия:

Грунт СБЭ-111 «УНИПОЛ»® 70-80 мкм

Характеристики грунт-эмали:

Основа Каучуко-смоляная модифицированная Цвет Красно-коричневый, серый Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 50 Условная вязкость эмали при температуре 20±2°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, ГОСТ 8420, с 100 Адгезия по ГОСТ 15140-78, метод 2, балл Не более 1 Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ 6806, мм Не более 1 Прочность пленки при ударе, ГОСТ 4765, см Не менее 50 Разбавитель Ксилол, толуол Способ нанесения Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик Теоретический расход на 70-80 мкм, кг/м2 0,23-0,26 Температура при нанесении, °С от -25 до +35 Время высыхания до степени «3» при температуре +20°С, ГОСТ 19007, ч, не более 0,5 Время высыхания до степени «3» при температуре -25°С, ГОСТ 19007, ч, не более 2 Подготовка стальной поверхности Степень очистки Sa 2.5 (ИСО 8501-1), допускается очистка до степени St3 (ИСО 8501-1)