Общество с Ограниченной Ответственностью

«Компания Промкомплект»

Адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Звокзальная, 5 оф. 210

т./ф. (343) 379-53-92,  378-73-92,  378-74-79.  Е-mail: himekb@mail.ru

# Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка В-СЭ

Особенности:

- Атмосферостойкий и химстойкий лакокрасочный материал

- Возможность эксплуатации атмосфере любой степени коррозионной активности

- Возможность нанесения при температуре окружающего воздуха от 0оС до +35оС и высокой относительной влажности воздуха

- Совмещение функций грунта и покрывного слоя

- Стойкость к периодическому воздействию сырой нефти и нефтепродуктов

- Срок службы покрытия от 9 до 15 лет в зависимости от агрессивности среды

- Образует трудногорючее и трудновоспламеняемое покрытие

Область применения:

Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка В-СЭ предназначена для создания покрытия, не требующего предварительного нанесения грунта и обеспечивающего долговременную защиту от коррозии стальных конструкций и оборудования, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы районов с умеренным, холодным, тропическим морским, умеренно-холодным морским климатами. Грунт-эмаль наносится при температуре окружающей среды от 0оС до +35оС и высокой относительной влажности воздуха. Применяется как самостоятельное покрытие, так и в комплексных системах покрытий. Совместима с грунтами на эпоксидной, алкидной, эпоксиэфирной, поливинилацетальной и др. основах. Рекомендуется для антикоррозионной защиты:

- наружной поверхности резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов

- наружной поверхности резервуаров хранения воды

- наружной поверхности магистральных наземных нефтепроводов

- наружной поверхности трубопроводов различного назначения

- наружная поверхность цистерн

- опор эстакад трубопроводов

- надводного борта судов неограниченного района плавания

- надстроек, фальшборта, люков, мачт судов неограниченного района плавания

- наземных частей береговых свай

- наземных частей гидротехнических и портовых сооружений

- транспортных средств
и др. металлоконструкций и оборудования, подверженных атмосферной коррозии любой степени агрессивности

Рекомендуемые системы покрытий:

система: грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка В-СЭ: 2 слоя по 70 мкм
Общая толщина 140 мкм

Характеристики грунт-эмали:

Основа Силикон-эпоксидная Цвет По каталогу RAL Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 65 Условная вязкость эмали при температуре 20±2°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, ГОСТ 8420, с 110-160 Адгезия по ГОСТ 15140-78, метод 2, балл Не более 1 Эластичность пленки при изгибе, мм Не более 1 Прочность пленки при ударе, см Не менее 50 Разбавитель Ксилол, толуол, Р-4 Способ нанесения Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик Теоретический расход на 140 мкм, кг/м2 0,38 Температура при нанесении, °С от 0 до +35 Время высыхания до степени «3» при температуре +20°С, ГОСТ 19007 Не более 6 часов Соотношение компонентов №1 и №2 по массе 19:1 Жизнеспособность при 20±2°С, ч, не менее 8 Подготовка стальной поверхности Степень очистки Sa 2.5 (ИСО 8501-1)