Общество с Ограниченной Ответственностью

«Компания Промкомплект»

Адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Звокзальная, 5 оф. 210

т./ф. (343) 379-53-92,  378-73-92,  378-74-79.  Е-mail: himekb@mail.ru

# Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка ВЭ

Особенности:

- Стойкость к воздействию высокой влажности, воздействию УФ-излучения

- Стойкость к воздействию пресной/морской воды, растворов минеральных кислот

- Возможность нанесения при температуре окружающего воздуха от -25оС до +35оС и высокой относительной влажности воздуха

- Совмещение функций грунта и покрывного слоя

- Возможность нанесения до 200 мкм мокрого слоя

- Однокомпонентный состав естественной сушки

- Быстрое время межслойного высыхания – менее 1 часа

- Возможность нанесения по бетонной поверхности

Область применения:

Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка ВЭ предназначена для создания покрытия, не требующего предварительного нанесения грунта и обеспечивающего долговременную защиту от коррозии стальных, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях периодического или постоянного воздействия пресной или морской воды (до 70оС), а также длительного воздействия минеральных кислот высоких концентраций (серная, фосфорная, плавиковая). Покрытие стойко к УФ-излучению.
Грунт-эмаль наносится при температуре окружающей среды от -25оС до +35оС и высокой относительной влажности воздуха.
Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с цинкнаполненной грунт-эмалью СБЭ 111 «УНИПОЛ»® марка АЦ. Рекомендуется для защиты от коррозии следующих конструкций и оборудования, подверженных постоянному или периодическому воздействию указанных выше сред:

- конструкции береговых сооружений

- гидротехническое оборудование

- металлоконструкции градирен

- внутренняя и наружная поверхность резервуаров хранения воды

- оборудование систем водоснабжения, водоочистки

- оборудование систем пожаротушения, водяного охлаждения

- наземная и подземная поверхность забивных свай, шпунтов

- надводный и подводный борт морских и речных судов

Характеристики грунт-эмали:

Основа Каучуко-смоляная модифицированная Цвет По каталогу RAL Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 45 Условная вязкость эмали при температуре 20±2°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, ГОСТ 8420, с 110-160 Адгезия по ГОСТ 15140-78, метод 2, балл Не более 1 Эластичность пленки при изгибе, ГОСТ 6806, мм Не более 1 Прочность пленки при ударе, ГОСТ 4765, см Не менее 50 Разбавитель Ксилол, толуол Способ нанесения Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик Теоретический расход на 100 мкм, кг/м2 0,22 Температура при нанесении, °С от -25 до +35 Время высыхания до степени «3» при температуре +20°С, ГОСТ 19007 Не более 1 часа Время высыхания до степени «3» при температуре -25°С, ГОСТ 19007 2 часа Подготовка стальной поверхности Степень очистки Sa 2.5 (ИСО 8501-1)