Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Makrofix полиуретановая монтажная пена с выходом до 50 л

## Для бытового использования с выходом пены до 50 литров!

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кремовый | 750 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Makrofix полиуретановая монтажная пена – это однокомпонентная полиуретановая монтажная пена быстрого затвердевания, не требующая для выпуска дополнительных приспособлений. Очень легко наносится. Полужесткая пористая структура, одновременно плотная и эластичная, износостойкая.

Применение

Makrofix полиуретановую монтажную пену рекомендуется использовать при установке дверных коробок и оконных рам, изоляции и фиксации труб, для заполнения отверстий и швов, а также для тепло- и звукоизоляции. Имеет хорошую адгезию ко всем общеизвестным строительным материалам.

Превосходно соединяется с бетоном, каменной и кирпичной кладкой, полистиролом, полиэстером, полиуретаном, ПВХ и другими искусственными материалами (кроме силикона, тефлона, полиэтилена).

Выпущенная из баллона пена затвердевает под воздействием влажности воздуха и образует однородную, полужесткую, пористую структуру. В процессе затвердевания пена увеличивается в объеме в 3-4 раза, что позволяет заполнить любые пустоты.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- превосходная адгезия к большинству материалов;

- высокая производительность;

- устойчивость к внешним воздействиям;

- температура применения: от -10°С до +35°С;

- пенообразование до 50 литров;

- легко наносится;

- затвердевшую пену можно окрашивать, оклеивать, штукатурить;

- износостойкая.

Технические характеристики

Плотность ................................................. не более 30 кг/куб.м.
Время начала полимеризации (отлипа) ....... не более 22 мин.
Прочность при сжатии, при 10%
линейной деформации, не менее ................. 40 кН/м2
Усадка ........................................................ не более 3%
Свободное пенообразование ....................... до 50 л.

Срок годности и хранения

Монтажная пена Makrofix Super всесезонная годна в течение 12 месяцев при хранении от +5°С до +З5°С. Выдерживает кратковременное хранение при температуре -5°С. Перед использованием нагрейте баллон до комнатной температуры.

Упаковка

Монтажная полиуретановая пена MAKROFIX Super всесезонная поставляется в баллонах по 750 ml упакованных в коробки по 12 штук.