Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Makrofix полиуретановая профессиональная монтажная пена 65 л (пистолет)

## Новый товар! Высококачественная однокомпонентная полиуретановая профессиональная фиксирующая пена.

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кремовый | 870 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Полужесткая пористая структура, одновременно плотная и эластичная, износостойкая.

Применение

Предназначена для уплотнения, соединения строительных конструкций, герметизации больших и маленьких щелей. Отлично подходит для внешних и внутренних работ по герметизации строительных швов, отверстий вокруг труб и кабеля защищает от протечек и сквозняков. Также применяется для уплотнения и теплоизоляции оконных рам и дверных проемов закрепления черепицы и приклеивания отделочных и изоляционных панелей из искусственных материалов.

Технические характеристики

Рабочая температура ......................... от -40°С до +90°С.
Температура применения ................... от +5°С до +30°С.
Теплопроводность ............................. 0,03 Вт/мК.
Время для отделки ............................. ок. 60 мин.
Плотность пены ................................. 25 кг на м куб.
Свободное пенообразование
в оптимальных условиях до 65 л.

Ограничения

Не прилипает к тефлону, силикону, полиэтилену, полипропилену и к аналогичным материалам. На металлические поверхности предварительно наносится слой грунтовки

Срок годности и хранения

Монтажную полиуретановую пену MAKROFIX следует хранить в вертикальном положении в сухом прохладном месте. Оптимальная температура хранения от +5°С до 30°С. Срок хранения 1 год.

Упаковка

Полиуретановая Монтажная Пена MAKROFIX поставляется в баллонах по 750 ml упакованных в коробки по 12 штук.