Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Masterfoam Gun MEGA 65 Winter профессиональная пена (Мастерфом Ган Мега 65 зима)

## Высококачественная однокомпонентная профессиональная полиуретановая пена

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кремовый | 1050 гр. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Наносится при помощи пистолета. Применяется для заполнения полостей, склеивания, тепловой и звуковой изоляции.

Применение

Используется для установки окон, дверей, изоляции труб, заполнения щелей, полостей и трещин, фиксации стенных панелей и черепицы, а также для теплоизоляции. Прилипает к большинству строительных материалов: бетон, камень, кирпич, дерево, полистирол, полиэстер, полиуретан, ПВХ и т.д. Устойчива к воздействию высоких температур, влажности, образованию плесени и грибка. Поверхность из затвердевшей пены легко можно окрашивать, штукатурить, оклеивать любыми строительными материалами. Содержимое баллончика обладает значительной способностью к расширению! Пена не подвержена гниению, но должна быть защищена от солнечного света. Пену следует наносить зигзагообразными движениями снизу вверх. Каждый последующий слой наносите с интервалом в 1 час обязательно увлажняя водой. Соответствует требованиям системы качества ISO 9001.

Технические характеристики

Рабочая температура ............................... от -40°С до +90°С.
Температура применения ......................... от -18°С до +30°С.
Теплопроводность ................................... 0,03 Вт/мК.
Время для отделки ................................... ок. 60 мин.
Класс ....................................................... B3 (DIN 4102)
Плотность пены ....................................... от 20 до 25 кг на м куб.
Свободное пенообразование
в оптимальных условиях .......................... 65 - 70 л.

Ограничения

Не прилипает к тефлону, силикону, полиэтилену, полипропилену и к аналогичным материалам. На металлические поверхности предварительно наносится слой грунтовки.

Срок годности и хранения

Masterfoam Gun MEGA 65 Winter следует хранить в вертикальном положении в сухом прохладном месте при температуре от + 5°С до +30°С. Срок хранения 18 месяцев.

Упаковка

Masterfoam Gun MEGA 65 Winter поставляется в баллонах по 750 ml упакованных в коробки по 12 штук.