Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# PROFFLEX FIREBLOCK 65 пена монтажная профессиональная огнестойкая

## Всесезонная высокопроизводительная противопожарная пена с повышенным выходом.

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | розовый | 850 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Пена соответствует требованиям ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования». Негорючесть пены подтверждается сертификатом соответствия НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00393 (копию можно скачать на сайте profflex.ru в разделе сертификаты). На второй странице сертификата приводятся реальные данные сопротивления огню в зависимости от глубины и толщины монтажного шва. Показатель сопротивления (ЕI) устанавливается в минутах.

Применение

- Улучшенная формула, повышающая сопротивление горению.

- Огнестойкость по ГОСТ 30247.0-94 достигает 240 минут.

- В соответствии с европейским стандартом DIN 4102 пена относится к классу В1 – «Материал, трудный для воспламенения. Такие материалы включают в частности твердые вспененные полимеры, древесные материалы, содержащие антипирены. Материал должен быть самозатухающим при удалении источника огня!».

- Затвердевает в диапазоне от -12°С до +35°С.

- Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

- Обладает отличной адгезией к бетону, гипсу, кирпичу, напольным панелям, стеклу, дереву, ПВХ (кроме фторопласта, полиэтилена и полипропилена).

- Выход пены до 65 л (в зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха).

- Образование поверхностной пленки: 15 мин. (при температуре +20°С, отн. влажности 65%).

- Время предварительной обработки: 60 мин. (при температуре +20°С, отн. влажности 65%). Допускается только резка верхнего слоя! До полной полимеризации запрещается повреждение внутренней структуры пены и обработка какими-либо материалами, которые отвердевают за счет поглощения влаги в целях недопущения конкурентного влагопоглощения.

- Время полной полимеризации – 24 часа..

Технические характеристики

| Цвет | Красновато-розовый или Оранжевый |
| --- | --- |
| Время огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94 | До 240 минут |
| Класс огнестойкости (DIN 4102-1)* | B1 |
| Плотность в монтажном шве, кг/м3, не более | 25 |
| Время высыхания поверхности (на отлип), мин., не более | 15 |
| Время предварительной обработки, мин., не более | 45-60 |
| Время полного отверждения, час, не более | 24 |
| Водопоглощение за 24 часа, %, не более: |
| - при сохранении плёнки на поверхности | 2,5 |
| - при удалении плёнки с поверхности | 3,5 |
| Первичное расширение (увеличение объема в ходе полимеризации), % | 20-30% |
| Вторичное расширение (увеличение объема после полного отверждения), % | отсутствует |
| Усадка (уменьшение объема) | отсутствует |
| Прочность при растяжении, кН/м2 при 10% линейной деформации, не менее | 80 |
| Прочность при сжатии, кН/м2 при 10% линейной деформации, не менее | 40 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 8 |
| Вес готового баллона брутто, г | 900±10 |
| Объем выхода пены, л | До 65 |
| Объем наполнения, мл | 800 |
| Примечания: * - справочно, в РФ Стандарт не применяется |

Ограничения

Содержит изоцианаты (Метилендифенилдиизоцианат).

Вредный при вдыхании. Хранить вдали от источников огня. Не вдыхать испарений. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Применять индивидуальные средства защиты. Защищать лицо и глаза. При случайном проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон находится под давлением, температура хранения не должна превышать +50°C. Не пробивать и не сжигать баллон даже после использования. Хранить в недоступных для детей местах.

Срок годности и хранения

Срок годности: 12 месяцев при хранении в закрытой упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С.

Упаковка

Баллон 850 мл. Количество в коробе 12 шт.