Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# TEKAPUR GUN огнестойкая профессиональная монтажная пена под пистолет

## Огнестойкая монтажная пена, затвердевающая под действием атмосферной влаги.

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розовый | 750 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Огнестойкая (В1) – модифицированная трудновоспламеняющаяся однокомпонентная полиуретановая пена, затвердевающая под действием атмосферной влаги.

Применение

Продукт используется в строительстве, как универсальная масса, для уплотнения швов и стыков, монтажа, заполнения, изоляции, установления встраиваемых строительных элементов (двери, окна, навесы, инсталляции, устройство электросетей, монтажных проемов, противопожарных дверей, сейфов и т.п.), особенно в тех случаях, когда важно обеспечить огнестойкость материала.

Технические характеристики

Объем ........................................... 40–45 л (свободное пенообразование до 750 мл)
Густота пены ................................. 18–22 кг/м3
Температура нанесения ................. мин. +5°C (поверхности), 20–25°C (доза)
Время сцепления ........................... 5–10 минут (при t +18°С, относ.вл. 60%)
Время необходимое для разреза .... 20–25 минут (Ø=3см, при t +18°С, отн. вл. 60%)
Время затвердения ........................ 1,5–5 часов в зависимости от температуры и вл. воздуха
Поглощение воды .......................... не более 1% 
Рабочая температура ..................... -40°C до +90°C 
Изменение объёма .......................... макс. – 1% 
Прочность при сжатии .................... 0,04–0,05 MPa 
Прочность при растяжении ............. 0,07–0,08 MPa 
Растяжение .................................... 15–20% 
Теплопроводность .......................... 0,029 W (m K) при +20°С 
Класс горения ................................. DIN 4102, часть 1 – В1

Ограничения

Не прилипает к тефлону, силикону, полиэтилену. На металлические поверхности предварительно наносится слой грунтовки. Пена Tekapur Gun огнестойкая содержит 4,4'-метилендифенилдиизоцианат. Вредна для здоровья при вдыхании и проглатывании. Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. Способна вызывать раздражение при вдыхании и контакте с кожей. Избегать вдыхания газа. При попадании на кожу сразу же промыть кожу большим количеством воды с мылом. При работе носить соответствующую защитную одежду и перчатки. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон находится под давлением. Защищать баллон от воздействия прямых солнечных лучей и температуры свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня или раскаленных предметов. Хранить вдали от источников потенциального воспламенения – не курить при использовании. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности и хранения

12 месяцев при температуре от +10°С до +20°С Хранение при более высоких температурах сокращает срок годности изделия. Баллоны хранить в вертикальном положении!

Упаковка

Аэрозоль-баллон 750 мл.