Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# 520 акриловый клей монтажный

## Профессиональная серия

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белый | 280 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Монтажный строительный клей 520 – это однокомпонентный высокопрочный акриловый клей на водоэмульсионной основе, специально разработанный для фиксации молдингов, декоративных панелей, плинтусов, дверных и оконных рам, реек и гипсокартона, стеновых панелей и обшивки из НПВХ.

Применение

Акриловый клей монтажный рекомендуется для приклеивания широко используемых стройматериалов при ремонте и отделочных работах в жилых, офисных и промышленных помещениях. Используется для внутренних и наружных работ.

Технические характеристики

Экологически чистый продукт: не содержит растворители
•    Без запаха
•    Прочный
•    Устойчив к ультрафиолетовому излучению
•    Возможность достижения высокого качества при низких (+5° С) и при высоких (+40°С) температурах
•    Устойчив к экстремальным погодным условиям: от -20° С до +80° С
•    Высокая прочность клеевого соединения с поверхностями

Ограничения

Не следует проводить работы с монтажным клеем 520, если температура ниже +5ºС или идет дождь. Во время процесса вулканизации клея необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Срок годности и хранения

Монтажный строительный клей 520 годен не менее 30 месяцев при хранении в прохладном (ниже 30°С) сухом месте, в защищенном от влажности оригинальном контейнере.

Упаковка

520 поставляется в картриджах по 310 мл., упакованный в коробки по 12 штук.