Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Masterfix ЭКО-601/А монтажный клей

## Общестроительный. Непористые поверхности: керамика, декоративные пластиковые и гипсовые панели, легкие металлические элементы.

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белый | 280 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Уникальный экологически чистый продукт не содержащий растворителей! Сохраняет свои свойства в течение 25 лет. Монтажный клей ЭКО-601/А подходит для склеивания любых пористых и непористых поверхностей, а так же пористых поверхностей между собой. Пористые поверхности: фанера, ДСП, ДВП, пенополиуретан, деревянные строительные элементы, ковровые покрытия, кирпич, бетон, гипсокартон и т.д.

Применение

1. Поместите картридж в стандартный пистолет. 
2. Срежьте кончик пластикового носика под углом 450. 
3. Держа пистолет под углом 450 к поверхности, выдавите необходимое количество в нужном вам месте. 
4. Подождите 1-3 минуты и затем прижмите склеиваемые поверхности друг к другу.

Технические характеристики

Внешний вид  ................................ вязкая паста, после высыхания гладкая поверхность
Цвет .......................................... белый
Вязкость  (мПа*с) .......................... 450,000
Время образования  поверхностной  пленки (мин) ..... 10.0
Плотность (г/мл) .......................... 1.46
Сухой Остаток (%) ....................... 72  
Температура нанесения : ............... + 5 ºC до +  40 ºC      
Температура эксплуатации: ...........  - 20 ºC до + 80 ºC
Время образования пленки: ........... 20 минут
Время окончательного высыхания:  .. 1 мм в течение 10 часов

Ограничения

Не рекомендуется для приклеивания зеркал, стекла, потолочной плитки, склеивания непористых поверхностей между собой.

Срок годности и хранения

Рекомендуемая температура хранения: от 40 С до 380 С. Срок годности: 1 год

Упаковка

MASTERFIX ЭKО-601/А поставляется в картриджах по 280 мл упакованный в коробки по 12 штук.