Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Masterfix ЭКО-910/А монтажный клей

## Декор и панели

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | прозрачный | 280 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Уникальный экологически чистый продукт не содержащий растворителей! Рекомендуется для склеивания пористых и непористых поверхностей, а также пористых поверхностей между собой. Клей становиться прозрачным после высыхания. Рекомендуется для:
• Приклеивания декоративных панелей из пластика, гипса и др. материалов 
• Приклеивания лепных украшений и молдингов
• Приклеивания деревянных отделочных элементов
• Крепление законцовок, угольников, раскладок, плинтусов

Применение

1. Поместите картридж в стандартный пистолет.
2. Срежьте кончик пластикового носика под углом 45°. 
3. Держа пистолет под углом 45° к поверхности выдавите необходимое количество в нужном вам месте. Клей следует наносить диаметром 5-6 мм. 
При приклеивании декоративных панелей сделайте несколько зигзагообразных мазков на обратной стороне и крепко прижмите к нужному месту.

Технические характеристики

Внешний вид ..................................... вязкая паста, после высыхания гладкая поверхность
Цвет ...............................................  прозрачен после высыхания
Вязкость  (мПа*с) ............................... 450,000
Время образования  поверхностной  пленки (мин)  10.0
Плотность (г/мл)  ............................... 1.46
Сухой Остаток (%) ............................ 72  
Температура нанесения : ...................... + 5 ºC до +  40 ºC      
Температура эксплуатации: ..................- 20 ºC до + 80 ºC
Время образования пленки: ................... 20 минут
Время окончательного высыхания:  ........ 1 мм в течение 10 часов

Ограничения

Не рекомендуется для склеивания непористых поверхностей между собой.

Срок годности и хранения

Рекомендуемая температура хранения: от 40 С до 380 С. Срок годности: 1 год

Упаковка

MASTERFIX ЭKО-910/А поставляется в картриджах по 280 мл упакованный в коробки по 12 штук.