Ге ООО «ХИМПРОДУКТ»

Адрес офиса и склада: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru

# Masterfix «Теплый шов» уплотнительный герметик для деревянного дома

## Для деревянных конструкций и паркета

Начало формы

|  | Цвета | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | белый | 280 мл. |  |
|  | песочный | 280 мл. |  |
|  | медовый | 280 мл. |  |
|  | серый | 280 мл. |  |
|  | венге | 280 мл. |  |
|  | Коричневый | 280 мл. |  |
|  | белый | 600 мл. |  |
|  | песочный | 600 мл. |  |
|  | медовый | 600 мл. |  |
|  | серый | 600 мл. |  |
|  | венге | 600 мл. |  |
|  | коричневый | 600 мл. |  |
|  | Белый | 2750 мл. |  |
|  | Песочный | 2750 мл. |  |
|  | Медовый | 2750 мл. |  |
|  | Серый | 2750 мл. |  |
|  | Венге | 2750 мл. |  |
|  | Коричневый | 2750 мл. |  |

Конец формы

Начало формы

Конец формы

Уплотнительный герметик Masterfix «Теплый шов» для деревянных конструкций и паркета позволяет надолго сохранить красоту деревянного дома и продлить срок службы его конструкций.

Применение

Masterfix «Теплый шов» герметик для деревянного дома специально разработан для заделки, уплотнения швов между бревнами в конструкциях домов и заполнения любых трещин с учетом усадочной деформации строений из дерева. Обладает прекрасной адгезией и гибкостью, позволяя следовать за усадкой и растяжением дерева. Обеспечивает надежную и долговечную герметизацию соединений, устойчивую к старению и ультрафиолетовому излучению. Применяется как вне, так и внутри помещения. Используется так же в качестве оригинального интерьерного материала. Окрашивается любыми видами красок.

Технические характеристики

Рабочая температура ………………………………………………от -40 °С до +80°С.
Температура применения …………………………………………от +5 °С до +40°С.  
Температура обработки…………………………………………… около 15  мин.
Скорость вулканизации……………………………………………около 24 часов.

Ограничения

Не наносить при температуре ниже 0 °С. Не рекомендуется использовать в местах находящихся длительное время под водой.

Срок годности и хранения

Хранить в заводских герметичных упаковках, при комнатной температуре, сроком до 1 года.

Упаковка

Masterfix «Теплый шов» для деревянных конструкций и паркета поставляется в картриджах по 280 мл упакованный в коробки по 12 шт.