Анатерм-201 Составы Анатерм - это высокопрочные двухкомпонентные металлополимеры, предназначенные для склеивания различных металлов и неметаллов, а также для ремонта и технического обслуживания оборудования и различных механизмов и узлов. Могут заменить пайку, клепку, запрессовку и даже сварку при неразъемном соединении самых разных материалов, а также обеспечивать устранение пробоин, трещин и течей. Составы Анатермимеют жидкую (Анатерм-201) или пастообразную (Анатерм-202,Анатерм-203) консистенцию и используются в сочетании с отвердителем. Тиксотропия пастообразного материала позволяет выполнять работы на вертикальных и потолочных поверхностях. Ремонтные составы Анатерм - композиции холодного отверждения с высокой стойкостью к химическому воздействию (масло, бензин, вода, кислоты), механическим и термическим нагрузкам. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Наименование показателя Норма для марок Анатерм-201 Анатерм-202 Анатерм-203 Внешний вид вязкая текучая масса пастообразная масса Твердость по Бринеллю, МПа 100-150 100-150 100-150 Предел прочности при сжатии, МПа 90-100 90-100 75-85 Предел прочности при отрыве отстали 12х18Н10Т при температуре 20-25 град.С, МПа 30-35 30-35 30-35 после прогрева при 60 град.С в течении 2 часов 30-40 30-40 30-40 после прогрева при 100 град.С в течении 1 часа 30-40 30-40 30-40 после прогрева при 100-200 град.С в течении 24 часов 40-50 40-50 40-50 Температурный диапазон эксплуатации, град.С до 150 до 150 до 150 Время схватывания при 20-25 град.С, ч 5-6 5-6 3-3,5 Время полного отверждения при 20-25 град.С, ч , не менее 48 48 24 Жизнеспособность при 20-25 град.С, мин 50-60 50-60 30-40 Водопоглощение, % 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ Важное значение при ремонтных работах, выполняемых составами Анатерм, имеет подготовка поверхности ремонтируемых конструкций, которая включает следующие основные операции: удаление влаги, грязи, ржавчины, масла и прочих загрязнений; обработка поверхности напильником, шлифовальной шкуркой, наждаком, абразивным кругом для придания шероховатости; удаление с поверхности абразива и пыли; обезжиривание ацетоном, бензином и др. ПОДГОТОВКА СОСТАВА К РАБОТЕ Перед приготовлением смеси необходимо тщательно перемешать компоненты А (основа) и Б (отвердитель) в таре поставщика до однородного состояния. Затем смешать компоненты А и Б в соотношении (по весу) 11:1 для Анатерма-201,23:1 для Анатерма-202и 17:1 для Анатерма-203в количестве, необходимом для работы и которое может быть израсходовано в течение времени жизнеспособности составов. Перемешивание компонентов производить в удобной таре или на гладкой поверхности до однородной массы без разводов. В случае использования смеси на вертикальные и потолочные поверхности, рекомендуется выдержать смесь 20-30 минут после перемешивания компонентов до начала использования. При низких температурах окружающего воздуха (ниже 15 град.С) допускается предварительный подогрев компонентов на водяной бане до температуры 20-25 град.С, что облегчает их перемешивание. Не допускается попадание одного компонента в тару другого компонента (пользоваться разными шпателями). НАНЕСЕНИЕ СМЕСИ Полученную смесь рекомендуется наносить шпателем на обе соединяемые поверхности. При заделке больших полостей, раковин, трещин рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность смесью, выдержать 25-30 минут для Анатерма-201 и Анатерма-202 и 10-15 мин. для Анатерма-203, а затем заделать дефект окончательно. Излишки состава до начала отверждения легко удаляются влажной тканью. Там, где состав не должен схватываться с поверхностью, следует проложить полиэтиленовую пленку. Не рекомендуется работать при температуре ниже 5 град.С, 90% влажности, дожде, снегопаде, тумане. ОТВЕРЖДЕНИЕ Время схватывания составов Анатерм при температуре 20 град.С - от 2,5 до 6 часов в зависимости от марки В случае нагревания смеси до 60-120 град.С время отверждения сокращается, соответственно, до 40-10 минут. Отверждение может быть ускорено нагреванием, например, электрической лампой (60-70 ватт), расположенной на расстоянии 5-10 см от ремонтируемой поверхности. На время отверждения состава необходима взаимная фиксация соединяемых деталей. Через 24 часа отвержденный полимер можно подвергать механической нагрузке и обработке (сверлению, точению, нарезанию резьбы, фрезерованию и т.д.). По окончании работ составом Анатерм все инструменты и тару следует вымыть ацетоном. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Смешение компонентов А и Б и нанесение состава на поверхность рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании одного компонента клеевого состава на кожу необходимо тщательно удалить их ветошью или ватой, смоченной в ацетоне или другом растворителе, после чего вымыть водой с мылом. При применении огнеопасных растворителей (ацетон, бензин и др.) следует соблюдать меры пожарной безопасности.