# Анатерм-205

Предназначены для фиксации и заливки деталей электротехнических изделий, для склеивания и герметизации плоских и цилиндрических соединений в промышленности.

Композиции Анатерм - 205, -206, -214 состоят из двух компонентов (А и Б) и отверждаются при их смешивании.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма для марок |
| --- | --- |
|  | АНАТЕРМ - 205 | АНАТЕРМ - 206 | АНАТЕРМ - 214 |
| 1. Внешний вид: часть А часть Б | окрашенная вязкая жидкость |
|  | прозрачная жидкость темно-красного цвета | бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость |
| 2. Предел прочности при отрыве, МПа, не менее | 25 | 25-30 | 20 |
| 3. Жизнеспособность при температуре (20+5) град.С, мин | 50-60 | 240-300 | 15-40 |
| 4. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*см | 1,0•1014 | 1,0•1014 | (7,0-7,5) • 1013 |
| 5. Электрическая прочность, КВ/мм. | 26-28 | 28-30 | 27-30 |

Анатерм - 205, -206 обладают стойкостью к нефтепродуктам.
Гарантийный срок хранения:   Анатерм - 205 - 12 месяцев, 
Анатерм - 206 - 6 месяцев, 
Анатерм - 214 - 3 месяца.

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед заливкой, склеиванием или герметизацией изделия очистить от механических загрязнений, склеиваемые поверхности дополнительно обезжирить ацетоном или бензином.

2. Заливочную композицию готовят непосредственно перед применением, смешивая части А и Б в соотношении (по весу) 7:1 для Анатерм - 205, 6:1 для Анатерм - 206, 21:1 для Анатерм - 214.

3. Тщательно перемешать части А и Б в течение 3-5 мин.

4. Нанести композицию на подготовленную поверхность. Излишки композиции до начала отверждения удалить тканью, смоченной в органическом растворителе.

5. Время полного отверждения:

Анатерм - 205:

при температуре 20-25 град.С - 48 часов;
при температуре 60 град.С - 40 минут;
при температуре 120 град.С - 10 минут;

Анатерм - 206: при температуре 20-25 град.С - 48-72 часа;

Анатерм - 214: при температуре 20-25 град.С - 24 часа.

6. Температурный диапазон эксплуатации Анатерм - 205 составляет от -200 град.С до  +150 град.С,

Анатерм - 206 от -60 до +150 град.С,   Анатерм - 214 от -60 до +130 град.С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы проводить в резиновых перчатках. При попадании на кожу тщательно удалить состав и вымыть водой с мылом. Соблюдать меры пожарной безопасности.