# Анатерм-212

Полимерные материалы  -  клей-компаунд Анатерм-212 используется для ремонта:

- радиаторов, теплообменных установок,
- корпусов насосов, двигателей,
- емкостей, реакторов,
- трубопроводов и других машин и механизмов в химической, нефтехимической промышленности, на транспорте, в энергетике и других отраслях.

Герметизирующая композиция Анатерм-212 предназначена для устранения раковин, трещин, последствий стресс коррозии на технологическом оборудовании и трубопроводах, в том числе на магистральных газо- и нефтепроводах, а также может быть использована для склеивания плоских поверхностей и цилиндрических соединений из различных материалов (металлы, стекло, керамика и др.).

Анатерм-212 отличается высокой скоростью отверждения, в том числе при низких температурах.

Физико-механические характеристики клеев-компаундов

| Наименование показателя | Анатерм-212 |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид основа отвердитель | вязкая масса жидкость |
| 2. Цвет основа отвердитель | черный бесцветный |
| 3. Жизнеспособность при 20-25 град.С, мин | 10-15 |
| 4. Минимальное время отверждения при 20-25 град.С | 15-30 мин. |
| 5. Отверждение, час при 20-25 град.С при 60 град.С при 100 град.С | 24 2 - |
| 6. Твердость по Бринеллю, МПа | 100-150 |
| 7. Предел прочности при сжатии, МПа | 50-70 |
| 8. Предел прочности при отрыве, МПа на стали 12х18Н10Т при 20-25 град.С после прогрева | не менее 20 30 |
| 9. Водопоглощение, % | - |
| 10. Температурный диапазон эксплуатации, град.С | до +100 |

продукция сертифицирована

Рекомендации по применению

Подготовка поверхностей

Включает следующие основные операции:

- удаление влаги, грязи, ржавчины, масла и прочих загрязнений
- обработка поверхности напильником, наждачной бумагой, абразивным кругом для придания шероховатости
- удаление с поверхности абразива и пыли
- обезжиривание ацетоном, бензином или другими растворителями.

###### Подготовка ремонтных материалов

Предварительно перемешать компоненты А (основа) и Б (отвердитель) в таре поставщика до однородного состояния. 
Для приготовления Анатерм-212 смешать компоненты А и Б в соотношении 60 : 1 (по весу) в необходимом количестве, которое может быть израсходовано в течение времени жизнеспособности состава.
При температуре окружающего воздуха ниже 15 град.С допускается предварительный подогрев компонентов на водяной бане до температуры 20-25 град.С, что облегчает их перемешивание.
Не допускается попадание одного компонента в тару другого компонента (пользоваться разными шпателями).

Нанесение смеси

Полученные композиции рекомендуется наносить шпателем на обе соединяемые поверхности. При заделки больших полостей, раковин, трещин рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность композицией, а затем заделать дефект окончательно. Излишки состава до начала отверждения легко удаляются тканью. Там, где состав не должен схватываться с поверхностью, следует проложить полиэтиленовую пленку.

Не рекомендуется работать при температуре ниже 5 град.С и на влажных поверхностях.

Отверждение

Минимальное время отверждения полимерных ремонтных материалов при температуре 20 град.С от 15 минут до 8 часов в зависимости от марки. В случае нагревания композиции до 60-120 град.С время отверждения сокращается. До полного отверждения композиции необходима взаимная фиксация соединяемых деталей. После полного отверждения полимер можно подвергать механической нагрузке и обработке (сверлению, точению, нарезанию резьбы, фрезерованию и т.д.). По окончании работ составом Анатерм все инструменты и тару следует вымыть ацетоном.

Меры безопасности

Работы с составами Анатерм рекомендуется производить в резиновых перчатках.

При попадании компонентов композиций на кожу необходимо тщательно удалить их тканью или ватой, смоченной в ацетоне или другом растворителе, после чего вымыть водой с мылом. При использовании огнеопасных растворителей (ацетон, бензин и др.) следует соблюдать меры пожарной безопасности.