# Анатерм-218 (А+В)

Композиция Анатерм-218 предназначена для склеивания различных металлов и сплавов, для заделки раковин, каверн и трещин и проведения других ремонтных работ в условиях пониженных и отрицательных температур (до -20 град.С).

Анатерм-218 может использоваться для проведения срочного ремонта при нормальной температуре.

Анатерм-218 представляет двухупаковочную композицию пастообразной консистенции и состоит из частей А(серого цвета) и Б (черного цвета). После отверждения образуется прочный термо-, масло-, бензо- и водостойкий полимер с высокими диэлектрическими свойствами.

#### Физико-механические характеристики

| Соотношение компонентов А + Б | 1:1 |
| --- | --- |
| Время жизнеспособности, мин - при + 20 град.С - при 0 град.С - при -10град.С | 2-3 8-10 20-40 |
| Время набора прочности (50% от максимальной прочности), час - при + 20 град.С - при - 10 град.С | 0,3 3,0 |
| Полная прочность при равномерном отрыве(при любой температуре), МПа | 20-30 |
| Твердость по Бринеллю, МПа | 80-90 |
| Прочность при сжатии, МПа | 70-90 |
| Водопоглощение при 20 град.С, при выдержке 1000 ч, %, не более | 0,6 |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом*см | 5,0·1011 |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 15 |

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления
ТУ 2257-477-00208947-2006
ПРОДУКТ    СЕРТИФИЦИРОВАН

Инструкция по применению
Подготовка поверхности

- Удалить влагу, грязь, ржавчину и прочие загрязнения.

- Обработать поверхность шлифовальной шкуркой, абразивным кругом и т.п. для обеспечения шероховатости.

- Обезжирить поверхность ацетоном.

- Просушить на воздухе в течение 5-10 минут.

Подготовка ремонтного состава

Ремонтный состав готовят непосредственно перед применением.

Части А и Б предварительно смешивают в таре поставщика с помощью чистой сухой палочки или шпателя. Смешение частей А и Б допускается проводить на гладкой поверхности (кусок стекла, пластика, фанеры и др.) до получения однородной массы серого цвета без разводов в течение не более 20-30 секунд.

Жизнеспособность готового материала при (20+5) град.С  составляет не более 3 минут. При более высокой температуре жизнеспособность уменьшается, а при пониженной температуре - повышается.

Общие рекомендации
При использовании Анатерма-218 для поверхностного нанесения ремонтный материал тщательно втирают в поверхность  ремонтируемого участка. Для упрочнения места ремонта рекомендуется применение вспомогательных средств: стеклоткани, различных стяжек, болтов, накладок и т.д.

Для ликвидации липкости, остающейся после отверждения ремонтного материала, на его поверхность накладывают и плотно прижимают полиэтиленовую или любую другую пленку, которую снимают после полного отверждения полимерного состава.
После этого, при необходимости, место ремонта обрабатывают любым механическим способом.

Анатерм-218 хранят в помещениях, защищенных от действия прямых солнечных лучей в условиях, исключающих попадание грязи, пыли, влаги при температуре от +5оС до +25 град.С.

Меры безопасности
Все работы с Анатермом-218 проводить в резиновых перчатках. При попадании на кожу тщательно удалить состав и вымыть водой с мылом.

Соблюдать  меры пожарной безопасности.