# Анатерм-ПК80

Композиция предназначена для герметизации литых деталей из чугуна, сплавов меди, алюминия, пропитки изделий порошковой металлургии, а также пористых материалов (бетон, древесина и др.).

Обладая высокой проникающей способностью, Анатерм - ПК80, легко заполняет поры, трещины, пустоты и быстро отверждается при температуре 90- 120 град.С.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА  АНАТЕРМ-ПК80:

- Высокая надежность герметизации;

- Отсутствие растворителей и компонентов, вызывающих коррозию;

- Низкий расход (от 3  г на 1 кг литья);

- Поставка в готовом к применению состоянии;

- Высокая термостойкость (от - 60 град.С до +150 град.С);

- Высокая химостойкость к маслам, топливу, антифризам, растворителям, кислотам, щелочам, инертность к воздействию радиации.

Анатерм - ПК80 не меняет свои свойства при хранении в течение 1 года при температурах до +30 град.С.

Анатерм - ПК80 относится  к  4 классу  малоопасных  соединений, разрешено его использование в промышленном производстве.

Анатерм - ПК80 особенно эффективен при вакуумной пропитке. Процесс вакуумной пропитки с применением Анатерм - ПК80 состоит из 3-х основных стадий:

- Заполнение пор в изделиях пропитывающей композицией.

- Смывка Анатерм - ПК80 с поверхности изделий водой.

- Отверждение композиции в порах изделий при  температуре +90о:+120оС в воде или на воздухе.

Подробная схема технологического процесса вакуумной пропитки  приведена в таблице.

ТУ 2257-428-00208947-2004