# Унигерм-10

Унигерм-10 предназначен для фиксации, контровки и уплотнения резьбовых соединений.

Унигерм-10 предотвращает коррозию, повышает устойчивость к воздействию вибрационных нагрузок.

Унигерм-10 представляет собой тиксотропную композицию, обдающую длительной жизнеспособностью при хранении и свойством быстро отверждаться в зазорах между металлическими поверхностями.

Унигерм-10 представляет собой односоставную композицию, которая может наноситься на детали, как ручным способом, так и с помощью специальных автоматических и полуавтоматических дозаторов.

Технические характеристики

| Динамическая вязкость, мПа*с | 1000 - 3000 |
| --- | --- |
| Время достижения контактной прочности на резьбе из конструкционной стали М10х1,5 мин. | 5 - 10 |
| Момент отвинчивания на резьбе из конструкционной стали М10х1,5 через 4 часа, Н*м | 20 - 30 |
| Момент отвинчивания после прогрева резьбовых соединений Н*м |  |
|  | при 150 град.С в течении 1000 часов | 20 - 30 |
|  | в тосоле А-40 при 110 град.С в течении 130 часов | 20 - 35 |
|  | в машинном масле М63Г при 130 град.С в течении 130 часов | 25 - 35 |
| Максимально допустимый зазор, мм | 0,3 |

Унигерм-10 является клеем ускоренного отверждения, что позволяет использовать его в конвейерных производствах при сборке различных узлов и деталей.

Продукт, готовый к применению, наносится на предварительно обезжиренную поверхность, поставляется в полиэтиленовых флаконах.

ТУ 2257-408-00208947-2004
Гарантийный срок хранения -1 год