# Унигерм-100

Герметизирующие композиции позволят существенно сэкономить Ваши деньги, время и энергоресурсы.
Герметизирующие композиции предназначены для устранения пропусков пара, горячей воды и парового конденсата.
Герметизирующие композиции могут применяться при аварийных утечках энергоносителя из фланцевых соединений, гнезд набивки сальников запорной арматуры, в свищах на трубах и т.д.
Герметизирующие композиции помогут быстро и с высокой степенью надежности проводить ремонтные работы на действующих трубопроводах без их отключения или снижения рабочих параметров.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Унигерм 100 | Унигерм 101 |
| --- | --- | --- |
| Рабочее давление, атм | до 10 | до 40 |
| Внешний вид | Вязкая однородная паста серебристого цвета | Тиксотропная паста с волокнистыми включениями |
| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при (25,0+/-0,1) град.С (А/7/10), мПа*с, не менее | 75000 | 150000 |
| Полимеризационная активность при (100+/-1) град.С, мин., не более | 5 | 3 |

Герметизирующая композиция универсальна в применении, имеет малый расход: вводится в зону пропуска пара или конденсата с помощью нагнетателей различного типа. При ремонте трубопроводов применяется многоразовая оснастка, устанавливаемая на трубопровод или запорную арматуру для создания замкнутого объема в зоне подачи герметика. Герметик подается до прекращения пропуска пара.

Герметизирующие композиции станут надежными помощниками в работе химических и нефтехимических производств, атомных и тепловых электростанций и других потребителей и производителей пара, парового конденсата и горячей воды.