# Унигерм-701

Уигерм-701 -герметик предварительного нанесения на водной основе.

Унигерм-701 применяется в промышленности для контровки и герметизации неподвижных резьбовых соединений вне контакта с пищевыми продуктами.

Температура эксплуатации до 150 град.С.

Удобен для быстрого пуска резьбовых соединений в эксплуатацию.
Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Тиксотропная непрозрачная композиция бледно-голубого цвета |
| Кажущаяся вязкость по Брукфильду при температуре (25+/-0,2) град.С, МПа*с А/6/2 А/6/20 | 40000-70000 9000-15000 |

Гарантийный срок хранения - 3 месяца
Срок годности изделия с нанесенным и высушенным герметиком - 12 месяцев
ТУ 2257-506-00208947-2008