ООО «Компания Промкомплект»

|  | Фактический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 стр. 19. Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталья |
| --- | --- |

Концентраты красителей и пигментов ЭПОКСИКОН

Для придания необходимой окраски компаунды ПЭО комплектуются концентратами красителей и пигментов ЭПОКСИКОН. Номерные концентраты ЭПОКСИКОН-400…900 (110А) представляют собой растворы органических красителей, а концентраты ЭПОКСИКОН флуоресцентные и перламутровые представляют собой гомогенную суспензию соответствующих пигментов в эпоксидной основе (компоненте А компаунда ПЭО-10КЭ-20/0).

Основные получаемые цвета приведены в таблице, другие цвета могут быть созданы путем изменения концентрации концентрата и(или) смешением разных концентратов. Содержание концентратов ЭПОКСИКОН рассчитано для изделий толщиной 3-4мм. В других случаях количество концентрата следует изменить в обратно пропорциональной зависимости по отношению к толщине.

В таблице представлена малая часть из имеющегося ассортимента концентратов перламутровых пигментов ЭПОКСИКОН ПП, подробнее с ними можно познакомиться в инструкции по их применению, следуя ссылке в конце следующей страницы.

# Технологические параметры окрашенных компаундов:

| № пп | Концентрат ЭПОКСИКОН | Исходный компаунд | Получаемый цвет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | г (мл) | А, г (мл) | В, г (мл) |  |
| 1 | ЭПОКСИКОН-400 (110А) | 1 (0,8) | 79 (65,2) | 20 (20) | отбеливающий |
| 2 | ЭПОКСИКОН-445 (110А) |  |  |  | ультрамарин |
| 3 | ЭПОКСИКОН-480 (110А) | 3 (2,5) | 77 (63,5) |  | голубой |
| 4 | ЭПОКСИКОН-510 (110А) |  |  |  | морская волна |
| 5 | ЭПОКСИКОН-560 (110А) |  |  |  | зеленый |
| 6 | ЭПОКСИКОН-590 (110А) |  |  |  | желтый |
| 7 | ЭПОКСИКОН-610 (110А) |  |  |  | оранжевый |
| 8 | ЭПОКСИКОН-650 (110А) |  |  |  | красный |
| 9 | ЭПОКСИКОН-900 (110А) | 7 (5,8) | 73 (60,2) | 20 (20) | «черный» |
| 10 | ЭПОКСИКОН флуоресцентный белый |  |  |  | в соответствии с маркировкой, плюс свечение в УФ лучах |
| 11 | ЭПОКСИКОН флуоресцентный синий |  |  |  |  |
| 12 | ЭПОКСИКОН флуоресцентный зеленый |  |  |  |  |
| 13 | ЭПОКСИКОН флуоресцентный желтый | 5 (4,1) | 75 (61,9) |  |  |
| 14 | ЭПОКСИКОН флуоресцент. оранжевый |  |  |  |  |
| 15 | ЭПОКСИКОН флуоресцентный красный |  |  |  |  |
| 16 | ЭПОКСИКОН флуоресцент. маджента |  |  |  |  |
| 17 | ЭПОКСИКОН флуоресцент. фиолетовый |  |  |  |  |
| 18 | ЭПОКСИКОН флуоресцентный черный |  |  |  |  |
| 19 | ЭПОКСИКОН ПП-004 | 4 (3,3) | 76 (62,7) | 20 (20) | голографичес кие искры |
| 20 | ЭПОКСИКОН ПП-100 |  |  |  | белый жемчуг |
| 21 | ЭПОКСИКОН ПП-405 |  |  |  | голубое серебро |
| 22 | ЭПОКСИКОН ПП-418 |  |  |  | розовая барби |
| 23 | ЭПОКСИКОН ПП-437 |  |  |  | зелёное яблоко |

Примечание: Концентрат ЭПОКСИКОН добавляется в компонент А так, чтобы соотношение суммарной массы окрашенной смеси Аокр=А+ЭПОКСИКОН к массе компонента В было равной таковой для неокрашенного компаунда. Например, при 5% содержании концентрата в компаунде ПЭО-510КЭ-20/0 и его модификациях соотношение компонентов в массовых долях будет (75+5):20=80:20=4:1, а в объемных долях – (62+4):20=66:20=3,3:1. При малых концентрациях, меньших допустимой погрешностью навески ((4%), это правило можно не соблюдать.

Условия приготовления и использования

1. Перед употреблением концентрат тщательно перемешать стеклянной или деревянной палочкой (шпателем) до получения гомогенной однородной массы. При необходимости (после хранения при низкой температуре или при выделении кристаллов) перед перемешиванием концентрат прогреть при температуре (50(5)(С в течение 15 минут.

2. Смешать в желаемой пропорции концентрат с компонентом А компаунда, отмерить нужное количество окрашенного компонента (с помощью весов или одноразового шприца) и залить его в емкость (стакан, флакон, чашка из стекла, полиэтилена или любого другого инертного материала).

3. Добавить в емкость расчетное количество компонента В, отмеренного также с помощью весов или другого одноразового шприца. В дальнейшем каждый шприц будет использоваться только для своего компонента.

4. Смесь тщательно перемешать стеклянной или деревянной палочкой (шпателем) в течение 5-7 минут до получения гомогенной однородной массы.

5. Провести дегазацию (удаление пузырьков) смеси в течение 0,5-1 часа при комнатной температуре или 10-15 минут при Т=(50(5)(С.

6. Залить свежеприготовленную или выстоявшуюся в течение 1-3 часов (для набора вязкости) смесь в форму или нанести ее на предварительно подготовленную поверхность.

7. Прикрыть изделие крышкой, желательно, из светопрозрачного материала с невысоким куполом и отверждать по заданному режиму, рекомендованному для исходного неокрашенного эпоксидного компаунда.

#### Меры предосторожности,  хранение

- Работы с компонентами эпоксидного компаунда, в том числе с концентратом ЭПОКСИКОН, проводить в хорошо проветриваемом помещении вдали от огня и источников искрообразования, при возможности - использовать вентиляцию.

- Остерегаться прямого контакта с компонентами компаунда, использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные, халат, косынку).

- Не рекомендуется проводить работы с компаундом лицам моложе 18 лет, а также лицам, имеющим медицинские противопоказания.

- При попадании на кожу компаунд следует сразу смыть горячей мыльной водой, смазать кожу жирной мазью на основе вазелина.

- При попадании в глаза необходимо их промыть большим количеством теплой проточной воды в течение не менее 15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

- После использования банки с компонентами компаунда закупорить, оберегая их от контакта с атмосферной влагой и летучими веществами других химических веществ.

- Хранить в сухом темном прохладном месте при температуре не выше (20(5)(С, отдельно от пищевых продуктов, в месте, не доступном для детей.

- Гарантийный срок хранения концентрата ЭПОКСИКОН  –  1 год со дня изготовления.

#### Полезные ссылки

- МАСТЕР КЛАССЫ по применению ювелирных эпоксидных компаундов                      www.lfpti.ru/lp_article3.htm

- ассортимент и цены оптических эпоксидных компаундов (опт.)                             www.lfpti.ru/lp_article_12.htm

- ювелирные эпоксидные смолы, купить в розницу                                                          www.lfpti.ru/linkfaq.htm

- хранение и транспортировка эпоксидных компаундов ПЭО                                    www.lfpti.ru/lp_article_11.htm

- санитарно-эпидемиологическая экспертиза компаундов ПЭО                                 www.lfpti.ru/lp_article_08.htm

- инструкция по применению оптических компаундов ПЭО                                    www.lfpti.ru/instr_peo_20.0.doc

- инструкция по применению диффузанта ДФ-151                                                    www.lfpti.ru/instr_df-151.doc

- инструкция по применению концентратов красителей и флуоресцентных пигментов    www.lfpti.ru/instr_dye.doc

- инструкция по применению концентратов перламутровых пигментов                          www.lfpti.ru/instr_perl.doc

- инструкция по применению фосфоресцентных компаундов ФЛ                                       www.lfpti.ru/instr_fl.doc

- фото галерея работ, выполненных на основе компаундов ПЭО                               www.lfpti.ru/labsamples2.htm

РФ, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 8, оф. 239, СПбГТИ(ТУ)