ООО «КОМПАНИЯ ПРОМКОМПЛЕКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5 строение 19 Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92 Е-mail: himekb@mail.ru; www.himekb.ru Менеджер: Иванкова Наталия

Гелькоут (gelcoat).

Чтобы окрасить готовую деталь и защитить её от внешних воздействий, применяют специальный материал – гелькоут. Он представляет собой ту же смолу, к которой добавлен краситель. Можно выбрать готовый цвет, а можно создать свой, применяя колеровочные составы. Ещё одна функция гелькоута – продление срока службы изделия, защита его от неблагоприятных внешних воздействий и маскировка структуры стеклопластика. Благодаря гелькоуту готовое изделие получается с ровной поверхностью, окрашенной в требуемый цвет.

Гелькоуты разделяются на внутренние и внешние. Внутренний гелькоут предназначен для создания первого слоя на матрице. После его отверждения, в матрицу помещаются стекловолокно и смола. При проведении этой операции следует учесть один важный момент. Если слой гелькоута неравномерный и в каких-то местах будет слишком тонким, то на этих участках впоследствии будет просвечивать стекловолокно, а может вообще сморщиться и отслоиться сам гелькоут. По этой причине необходимо применять только правильные материалы и технологии. Чтобы наносимый слой гелькоута был как можно более равномерный, его лучше наносить краскопультом, а не кистями. В этом случае гелькоут должен быть достаточно жидким. Внешний гелькоут, выполняющий роль краски, наносится после выемки изделия из матрицы.

На 1 кг гелькоута добавляют 10-15 грамм отвердителя.

Описание и область применения: Eskim Гелькоут Spray на ортофталевой основе с неопентингликолем, тиксотропный. Полиэстер обладает высокими показателями физической и химической стойкости, ярок, не желтеет, не теряет глянца, стоек против истирания, результативен в сферах, где требуется и эстетичный вид. Используется на таких полиэстерных изделиях, как ванны, раковины, полиэстерный мрамор, натуральный и искусственный камень, покрытия крыш и фасада.

Физические свойства продукта:

| Вид | Прозрачный, Туманный |
| --- | --- |
| Плотность,200C, г/см 3 | 1,066± 0,02 |
| Вязкость,200C, cp (вязкость при 200C, 10 rpm и 3spd измерялась Brookfield Viskozimetr-ом). | 7000 ± 500 |
| Вязкость,200C, Brookfield KU (Вязкость при 200C измерялась Brookfield Viskozimetr-ом и KU) | 90 ± 5 |
| Твёрдые частицы,% | 65 ± 2 |
| Счет мономера, % | 35 ± 2 |
| Тиксотропичность | Тиксотропичная |
| Время гелеобразоваия,минуты | 12 ± 3 |
| Срок годности,200C,месяц(ов) | 6 |
| Максимальная температура, 0C | 170 ± 2 |

Условия и срок хранения: Хранить в закрытой упаковке, в сухих, чистых, защищенных от прямого попадания солнечных лучей местах. Продукцию с одинаковым номером и датой заливки, хранить вместе. Не ставить более 3-х упаковок друг на друга. Срок хранения 6 месяцев.

Предупреждения об опасности:

R10: Огнеопасно

R20/21/22: Вредно для здоровья при дыхании, при контакте с кожей и глотании.

S2: Хранить в недоступном для детей месте.

S3/7/9: Хранить емкость плотно закрытой, в прохладном и хорошо проветриваемом месте.

S16: Хранить подальше от воспламенителей. Не курить.

S51: Использовать средство только в хорошо проветриваемых местах.