ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

АКТЕРМ Бетон™ - жидкий теплоизолирующий материал на водно-дисперсной основе, разработанный специально для изоляции поверхностей из бетона, кирпича и известняка. Покрытие можно также наносить на шпатлевку, штукатурку. Жидкое теплоизолирующее покрытие защищает от конденсата и промерзания. Содержит ингибиторы грибка и плесени. Средство АКТЕРМ Бетон™ не содержит органических растворителей и летучих соединений, является безопасным, нетоксичным, благодаря чему пригодно для применения как снаружи жилых и производственных помещений, так и внутри.

Области применения:

изоляция поверхностей бытовых и промышленных объектов

утепление лоджий, балконов, подвалов

изоляция межпанельных швов, фасадов

сохранение тепла, устранение грибка, предотвращение появления наледи

теплоизоляция «дышащих» поверхностей из бетона, кирпича, известняка

защита стен, полов  от промерзания

утепление стен изнутри

утепление и изоляция оконных откосов

АКТЕРМ Бетон™ наносится слоем толщиной минимум 1 мм при температуре окружающей среды от +7С° до +45°С на поверхность, имеющую температуру от +7°С до +45°С. После полного высыхания теплоизолирующего слоя в течение 24 часов поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +140°С.

Расход жидкой теплоизоляции модификации Бетон™ составляет 1 литр на 1 м² поверхности при толщине слоя 1 мм. Цвет покрытия после высыхания – белый.

Растворителем является вода.

Условия транспортировки продукта: при температуре от +7°С до +40°С.

Фасовка и тара: пластиковое ведро объемом 1,2,5,10 или 20 литров.

Самовывоз: бесплатно со склада производителя.

Стоимость доставки: от 300 рублей,  в зависимости от объема заказа.

Технология нанесения на поверхность жидкого изоляционного материала АКТЕРМ Бетон™

Если площадь обрабатываемой поверхности невелика, можно использовать обыкновенную кисть.

Процесс нанесения жидкой теплоизоляции производится с помощью специальной установки безвоздушного распыления, произведенной специально для работы с такими материалами. Для наложения слоя теплокраски необходимо применение сопла из твердосплавного материала, так как другие, обычные сопла быстро приходят в негодность.

АКТЕРМ Бетон™:

уменьшает теплопотери

дает возможность колеровки для создания эстетичного внешнего вида поверхности

обладает низким коэффициентом поверхностного напряжения

не создает дополнительную нагрузку на изолируемую поверхность

гарантированно сохраняет тепло

обладает свойствами гидро- и звукоизоляции