ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

АКТЕРМ Фасад™ – жидкий теплоизолирующий материал на водно-дисперсной основе, разработанный специально для изоляции и окраски фасадов жилых и нежилых зданий и сооружений, предназначенный для нанесения на поверхности из бетона, кирпича, дерева.  Жидкое погодоустойчивое покрытие защищает от воздействия климатических факторов, конденсата и промерзания. Содержит ингибиторы грибка и плесени. Средство АКТЕРМ Фасад™ не содержит органических растворителей и летучих соединений, является безопасным, нетоксичным. Модификация Фасад™ обладает стойкостью к воздействию ультрафиолетового излучения, повышенной паропроницаемостью, а также свойствами высококачественной фасадной краски, пригодной также для колеровки. Покрытие после высыхания не требует дополнительной защиты от механических воздействий и агрессивных факторов окружающей среды

Области применения:

изоляция фасадов бытовых и промышленных объектов

утепление лоджий, балконов с наружной стороны

гидроизоляция межпанельных швов

сохранение тепла, устранение грибка, предотвращение появления наледи, плесени

защита стен от промерзания и энергопотерь

утепление и изоляция оконных откосов

АКТЕРМ Фасад™ наносится слоем толщиной минимум 1 мм при температуре окружающей среды от +7С° до +45°С на поверхность, имеющую температуру от +7°С до +90°С. После полного высыхания изолирующего слоя в течение 24 часов поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +140°С.

Расход жидкой теплоизоляции модификации Бетон™ составляет 1 литр на 1 м² поверхности при толщине слоя 1 мм. Цвет покрытия после высыхания – белый.

Растворителем является вода.

Технология нанесения на поверхность жидкого изоляционного материала АКТЕРМ Фасад™

Если площадь обрабатываемой поверхности невелика, можно использовать обыкновенную кисть.

Процесс нанесения жидкой теплоизоляции производится с помощью специальной установки безвоздушного распыления, произведенной специально для работы с такими материалами.

Для наложения слоя теплокраски необходимо применение сопла из твердосплавного материала, так как другие, обычные сопла быстро приходят в негодность.

АКТЕРМ Фасад™:

уменьшает теплопотери

устойчив к УФ-лучам

дает возможность колеровки для создания эстетичного внешнего вида поверхности

обладает низким коэффициентом поверхностного напряжения

не создает дополнительную нагрузку на изолируемую поверхность

гарантированно сохраняет тепло

обладает свойствами гидро- и звукоизоляции

Примеры применения АКТЕРМ Фасад™

Снаружи и изнутри стеновых конструкций — для снижения тепловых потерь согласно СНиП, а так же устранения грибка, конденсата, обледенения.

Снаружи или изнутри кровли для снижения тепловых потерь в зимний период и уменьшения затрат на кондиционирование летом.

Обработка швов панельных домов позволяет совместить процесс гидро-, шумоизоляции стен и теплоизоляции.

Покрытие оконных откосов для снижения теплопотерь: до 30% тепловых потерь происходит через оконные откосы.

Обработка торцов монолитных перекрытий при «каркасном» строительстве.

Утепление подвальных помещений, в том числе с внутренней стороны подвальных стен.