ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

АКТЕРМ Металл™ – жидкий теплоизолирующий материал на водно-дисперсной основе, разработанный специально для термоизоляции металлических поверхностей. Средство АКТЕРМ Металл™ не содержит органических растворителей и летучих соединений, является безопасным, нетоксичным, благодаря чему пригодно для применения как снаружи жилых и производственных помещений, так и внутри. Жидкое покрытие  является паропроницаемым, обладает высокой адгезией к металлам, погодоустойчивостью, стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, защищает от ожогов в случае контакта с горячими металлическими поверхностями.

Области применения:

термоизоляция горячих и холодных бытовых и промышленных трубопроводов

защита металлических сооружений от чрезмерного нагревания

термо- и теплоизоляция цистерн, ангаров, хладокомбинатов, хранилищ

изоляция различных металлических поверхностей, поверхностей из стекла, пластмассы

теплоизоляция крыш из металлочерепицы или профнастила

термозащита систем кондиционирования, охлаждения, трейлеров, рефрижераторов

термо- и теплоизоляция автотранспорта

АКТЕРМ Металл™ наносится слоем толщиной минимум 1 мм при температуре окружающей среды от +7С° до +45°С на поверхность, имеющую температуру от +7°С до +90°С. После полного высыхания термоизолирующего слоя в течение 24 часов поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +200°С. Пиковая температура +260°С (не более 2 часов).

Расход жидкой теплоизоляции модификации Металл™ составляет 1 литр на 1 м² поверхности при толщине слоя 1 мм. Цвет покрытия после высыхания – белый.

Растворителем является вода.

Условия транспортировки продукта: при температуре от +7°С до +40°С.

Фасовка и тара: пластиковое ведро объемом 1,2,5,10 или 20 литров.

Самовывоз: бесплатно со склада производителя.

Стоимость доставки: от 300 рублей,  в зависимости от объема заказа.

Технология нанесения на поверхность жидкого изоляционного материала АКТЕРМ Металл™

Если площадь обрабатываемой поверхности невелика, можно использовать обыкновенную кисть.

Процесс нанесения жидкой теплоизоляции производится с помощью специальной установки безвоздушного распыления, произведенной специально для работы с такими материалами. Для наложения слоя теплокраски необходимо применение сопла из твердосплавного материала, так как другие, обычные сопла быстро приходят в негодность.