ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

АКТЕРМ Огнезащита™ - жидкий изоляционный материал, предназначенный для повышения огнестойкости металлических конструкций и сооружений промышленного и гражданского назначения от 45 до 120 минут. Огнезащитные свойства покрытия соответствуют требованиям ГОСТ Р 53295-2009.

Огнезащитная модификация АКТЕРМ Огнезащита™ применяется для защиты металлических конструкций в составе комплексного покрытия. Покрытие выполняет только огнезащитную функцию. Для адгезии к металлу и для формирования антикоррозийного покрытия рекомендуется применять грунтовку, например, ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Атмосферостойкость обеспечит любое атмосферостойкое покрытие в зависимости от предъявляемых требований к сроку службы и дизайну. При толщине сухого слоя в 1,7 мм и 1,3 5 мм огнезащитное вспучивающееся покрытие АКТЕРМ® обеспечивает огнестойкость покрытия 60, 90 и 120 минут соответственно (3 и 4 группа огнезащитной эффективности), что подтверждено сертификатами пожарной безопасности.

Готовое покрытие – полимерная пленка, которая выполняет только функцию огнезащиты и не обладает противокоррозионными свойствами, поэтому нанесение краски ОЗВ необходимо на защищенный от коррозии металл. В качестве защиты от коррозии рекомендуются грунтовки ГФ-021, алкидно-уретановые и пр.

Огнезащитная краска АКТЕРМ™ (R45, R60, R90, R120) используется для обеспечения пожарной безопасности ограждающих конструкций. Простота нанесения защитного материала исключает необходимость дополнительных монтажных работ. Огнезащитный состав надёжен и долговечен, поэтому огнезащита с помощью АКТЕРМ® является удобной и целесообразной. Особенно это актуально для труднодоступных мест — не обязателен демонтаж для повторного проведения противопожарных работ.

Покрытие на основе АКТЕРМ Огнезащита™ применяется в качестве защиты от открытого огня или иного высокотемпературного воздействия стальных балок, опор, строительных конструкций промышленного и гражданского строительства в помещениях и на открытом воздухе (с применением всепогодных лаков или эмалей) с целью повышения их огнестойкости.

Модификация АКТЕРМ Огнезащита™ - это состав на органической основе, представляющий собой суспензию пигментов и наполнителей в акриловом полимере с введением модифицирующих, стабилизирующих и интумесцентных добавок в среде органических растворителей. Огнезащитное действие состава основано на образовании при высокой температуре на поверхности окрашенного материала толстого слоя вспученной пены (пенококса), которая обладает низкой теплопроводностью.

АКТЕРМ Огнезащита™ наносится слоем толщиной минимум 2,0 мм при температуре окружающей среды от +7С° до +40°С (зимняя модификация от - 35С° до +35С°) на поверхность, имеющую аналогичную температуру. После полного высыхания огнезащитного слоя в течение 24 часов поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +260°С.

Расход жидкой изоляционной модификации Огнезащита™ составляет 1 литр на 1 м² поверхности при толщине слоя 1 мм. Цвет покрытия после высыхания – белый.

Условия транспортировки продукта: при температуре от +7°С до +40°С (зимняя модификация от - 35С° до +35С°).

Фасовка и тара: пластиковое/металлическое ведро объемом 10 или 20 литров.

Самовывоз: бесплатно со склада производителя.

Стоимость доставки: от 300 рублей, в зависимости от объема заказа.

Рекомендации по применению и Технологии нанесения на поверхность жидкого изоляционного материала АКТЕРМ Огнезащита™

Подготовка состава

Вспучивающееся изоляционное покрытие АКТЕРМ Огнезащита™ готово к применению. При необходимости возможно разбавление ксилолом, но не более 3 % по весу. Перед использованием необходимо состав тщательно перемешать.

Расход продукта

Расход определяется в зависимости от толщины конструкции и требуемой группы огнезащитной эффективности.

Время высыхания

Время высыхания огнезащитного покрытия АКТЕРМ® при нанесении на металл однослойного покрытия составляет 60 минут при температуре 20±2°С и влажности воздуха не более 80%. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Нанесение второго и последующего слоев допускается через 24 часа. Качественное лакокрасочное покрытие не формируется при температуре ниже +5°С и влажности воздуха более 85%.

Подготовка основания

Перед нанесением АКТЕРМ Огнезащита™ на металлическую поверхность основание освобождается от ржавчины любым доступным способом (металлическими щетками или наждачной бумагой вручную или пескоструйным методом) до чистого металла. Затем поверхность обезжиривается органическими растворителями, чаще всего бензином и высушивается при температуре близкой к 200°С в течение 2-3 часов.

Порядок нанесения на металлическое основание

На подготовленную металлическую поверхность наносят 2-3 слоя АКТЕРМ Огнезащита™ (в зависимости от приведенной толщины металла) с межслойной сушкой при нормальных условиях не менее 24 часов. При более низких температурах и высокой влажности воздуха время межслойной сушки увеличивается. Толщина каждого слоя грунтовки должна быть 18-25 мкм. Расход грунтовки зависит от способа нанесения и, в среднем, составляет 90-120 г/м2. Окончательная сушка грунтовочного слоя не менее 3 суток.

Высушенное лакокрасочное покрытие представляет собой однородную, прочную, твердую массу белого цвета. Качество нанесения огнезащитного состава контролируют визуально. Непрокрасы недопустимы.

Срок эксплуатации огнезащитного лакокрасочного покрытия - 25 лет при условии соблюдения требований нанесения и эксплуатации покрытия.

Состав наносится кистью или методом распыления.