ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

АКТЕРМ Вулкан™ – высокотемпературная модификация жидкого теплоизолирующего материала на кремнеорганической основе, предназначенная для нанесения на поверхности из металла и кирпича. Оберегает от ожогов при контакте к горячими поверхностями.

Области применения:

изоляция бытовых и промышленных теплопроводов

защитное покрытие технологических продуктопроводов

термоизоляция металлических дымовых труб

изоляция металлических деталей двигателей

термозащита корпусов и механизмов судов

теплоизоляция кровель и металлических конструкций

термоизоляция других поверхностей и объектов, подвергающихся в процессе монтажа и эксплуатации воздействию температур от -60 до +450° С и воздействию различных агрессивных факторов: минерального масла, нефтепродуктов, солей

АКТЕРМ Вулкан™ наносится слоем толщиной минимум 1 мм при температуре окружающей среды от -35С° до +35°С на поверхность, имеющую температуру от -35°С до +35°С. После полного высыхания термоизолирующего слоя поверхность может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -60°С до +450°С. Пиковая температура +600°С.

Расход жидкой теплоизоляции модификации Вулкан™ составляет 1,2 литра на 1 м² поверхности при толщине слоя 1 мм.

Растворители: ортоксилол, ксилол, 646-растворитель. Выбор растворителя необходимо согласовать с производителем АКТЕРМ Вулкан™.

Условия транспортировки продукта: при температуре от -35°С до +40°С.

Фасовка и тара: металлическое ведро объемом 10 или 20 литров.

Самовывоз: бесплатно со склада производителя.

Стоимость доставки: от 300 рублей,  в зависимости от объема заказа.

Технология нанесения на поверхность жидкого изоляционного материала АКТЕРМ Вулкан™

Подготовка поверхности

Изолируемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и жировых загрязнений. Не допускается применять АКТЕРМ Вулкан™ для нанесения на ранее окрашенные поверхности.

Подготовка жидкого термоизоляционного покрытия

Перед использованием состав АКТЕРМ Вулкан™ необходимо тщательно перемешать вручную или при помощи миксера (дрели со специальной насадкой) при скорости не более 200 оборотов в минуту. При необходимости доведения до рабочей вязкости – перемешать растворителем "Ксилол" (другие растворители не использовать!).

Поверхность должна быть сухой, обезжиренной, температура окружающей среды при нанесения должна быть в диапазоне от -35°С до +35°С.

Нанесения готового состава на поверхность

Если площадь обрабатываемой поверхности невелика, можно использовать обыкновенную кисть или простой поролоновый валик.

Процесс нанесения жидкой теплоизоляции производится с помощью специальной установки безвоздушного распыления, произведенной специально для работы с такими материалами. Такие установки производятся в трех модификациях: с электрическим, бензиновым или пневматическим приводами. Для наложения слоя теплокраски необходимо применение сопла из твердосплавного материала, так как другие, обычные сопла быстро приходят в негодность.

Промежуточная сушка каждого слоя должна составлять не менее 2 часов. Бетонные, асбоцементные, оштукатуренные и цементно-песчаные поверхности рекомендуется покрывать в 3 слоя. Металлические поверхности рекомендуется покрывать в 2-3 перекрестных словя с промежуточной сушкой каждого слоя «до отлипа» - от 30 до 120 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Сушка покрытий происходит  естественным путем при температуре  20± 2°С не более 2 ч, во время эксплуатации полное отверждение происходит при нагреве.

Толщина высохшего покрытия на поверхности определяется методом теплотехнического расчета.

АКТЕРМ Вулкан™:

условная вязкость при температуре +20°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20± 2)°С - мин 25 сек

массовая доля нелетучих веществ - мин 75%

степень разбавления покрытия до рабочей вязкости 15 сек по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм при температуре (20± 2)°С - мин 50-80%

предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 - мин 40 см

адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов - макс 1 балла

термостойкость покрытия модификации Вулкан™ при температуре до +450°С - мин 3 ч

стойкость пленки покрытия к солевому туману - мин 96 ч

влагостойкость покрытия - мин 150 ч

стойкость пленки покрытия при температуре +20± 2° С к статическому воздействию:

воды — мин 100 ч

бензина — мин 48 ч

минерального масла — мин 48 ч