ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

ДОБАВКА, ПОВЫШАЮЩАЯ СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Sun Devil

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| Краткая характеристика | Постоянная стойкость к ультрафиолету у продуктов из жидкого полиуретана невозможна. В конечном счете, единственная возможность – это отложить губительное воздействие ультрафиолетового излучения на эти материалы (изменения в цвете и повреждения поверхности). Sun Devil - это однокомпонентная жидкая добавка, замедляющая изменение цвета и физическое разрушение, которые являются результатом воздействия УФ излучения на многие продукты из жидких полиуретанов. |
| --- | --- |
| Применение | Sun Devil добавляется по весу (необходимо использовать электронные весы) в полиуретановую систему, пластик или пену. Результаты могут варьироваться и зависят от интенсивности и продолжительности воздействия ультрафиолета на отвержденный материал. |
| Рекомендации | Несоблюдение нижеуказанных инструкций может привести к неотверждению полиуретана или недостижению максимальных физико-механических характеристик. Следуйте мерам предосторожности, указанным в техническом описании и сертификате безопасности полиуретана. Храните и используйте все материалы при комнатной температуре (23ºС). ВЗВЕШИВАНИЕ И СМЕШЕНИЕ Sun Devil добавляется в количестве 1% от общего веса полиуретановой системы. Для наилучшего результата используйте электронные весы. Не добавляйте более чем 1% от общего веса системы. Рассчитайте необходимое количество компонентов А и В полиуретана, пластика или пены по весу. Вычислите 1 % от общего веса, чтобы определить количество добавки Sun Devil. Тщательно перемешайте Sun Devil с компонентом В, затем добавьте компонент А. Перемешайте все 3 составляющих согласно техническому описанию полиуретана, затем используйте материал. Пример. Добавление Sun Devil к 1000 граммам (общий вес системы) полиуретана VytaFlex 30. Пропорция смешения VytaFlex 30 по весу – 100А+100В. VytaFlex комп. В + Sun Devil Комп. В & Sun Devil + VytaFlex комп. А Комп. В, Sun Devil & комп. А 500 гр 10 гр Тщательно перемешать 500 гр Тщательно перемешать и использовать Пример. Добавление Sun Devil к 475 граммам (общий вес системы) пластика Smooth-Cast 300. Пропорция смешения Smooth-Cast 300 по весу – 100А+90В. Smooth-Cast комп. В + Sun Devil Комп. В & Sun Devil + Smooth-Cast комп. А Комп. В, Sun Devil & комп. А 225 гр 4,75 гр Тщательно перемешать 250 гр Тщательно перемешать и использовать |
| Хранение | Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23°C). |