ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН ДЛЯ ИМИТАЦИИ ВОДЫ Encapso K (А + В)

Краткая характеристика: Encapso К – прозрачный силикон, имитирующий воду, получаемый смешиванием двух компонентов в равных пропорциях по объему. Этот материал предназначен специально для создания декоративных композиций, в которых требуется имитировать воду, либо заключить какой-либо объект внутрь прозрачного материала для удобства его демонстрации.

Получаемую смесь Encapso К  заливают в емкость, содержащую демонстрируемый объект, например, в вазу с искусственными цветами. По прошествии суток прозрачная жидкость твердеет, превращаясь в однородную, эластичную резину. Она выглядит в точности как вода и может храниться очень долгое время.

Отличительные особенности Encapso К:

- Материал не токсичен, безопасен для кожи и дыхания;

- Удобен в использовании, нужно просто смешать 2 жидкости в равной пропорции и залить
в декоративную емкость;

- Во время полимеризации не нагревается и не источает вредных испарений;

- Материал прозрачен - в застывшем состоянии резина так же прозрачна, как и в жидком;
визуально не отличается от воды;

- Материал эластичен и долговечен;

- Не портится под воздействием ультрафиолетовых лучей;

- Материал однороден - пузырьки воздуха не задерживаются в материале;

- Материал можно отделить от заключенного в него объекта

Применение: Encapso К — полностью прозрачная резина, имитирующая воду. Ей можно использовать для заключения декоративных объектов, например, стеблей цветов в вазе, или каких-либо предметов, которые требуется продемонстрировать. Материал отлично подходит для создания небольших рекламных инсталляций. Если раскрошить застывший материал Encapso К, можно получить имитацию осколков льда, стекла или алмазов. В Encapso К  можно добавлять красители, такие как Silc Pig или жидкий краситель Ignite.

Переработка: Ручное и механическое смешивание.

| Отношение компонентов при смешивании | по объему | 1А:1В |
| --- | --- | --- |
| Твердость | по Шору | 20 А |
| Время жизни | минут | 60 |
| Время полимеризации при комнатной температуре 23°С. | час | 24 |
| Цвет | прозрачный |
| Вязкость смеси | сП | 500 |
| Удельный объем | см3/г | 1,03 |
| Усадка (1 день) | % | 0,254 |
| Усадка (5 дней) | % | 1,27 |

Рекомендации

ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ. Силикон следует хранить и использовать при комнатной температуре (23°С) в хорошо проветриваемом помещении. Этот материал имеет ограниченный срок хранения и должен быть использован как можно скорее после вскрытия заводской упаковки.

Если вам требуется залить материалом стебли искусственных цветов, в первую очередь следует
установить цветы в вазе, а также, при желании, уложить мелкие декоративные объекты на ее дне (напр.бусины, камешки). Только после этого можно начинать смешивать материал.

Начните с тщательного перемешивания компонента А, чтобы добиться его однородности. В случае
работы с большим объемом  материала, следует перемешивать компонент А при помощи лопаточки или палки, резкими движениями. ВАЖНО: Не взбалтывайте компонент В, т.к. это может привести к появлению воздушных пузырьков. После отмеривания нужного количества компонентов А и В (в соотношении 1А:1В по объёму) в подготовленной емкости, тщательно перемешайте компоненты по крайней мере в течение 5 минут, уделяя особое внимание материалу на дне и стенках контейнера. Первые несколько минут смесь будет выглядеть мутной, но постепенно она станет полностью прозрачной.

ЛИТЬЕ В ВАЗУ С ЦВЕТАМИ. Отодвиньте стебли цветов немного в сторону и, придерживая их, вылейте материал в вазу таким образом, чтобы его капли не попадали на стенки вазы. Резина должна равномерно заполнять емкость, постепенно поднимаясь вверх. Если вы используете глубокую вазу, вам может  потребоваться воронка. Затем выровняйте цветы и оставьте материал полимеризоваться в течение, по крайней мере, 24 часов при комнатной температуре. ВАЖНО: Не следует передвигать инсталляцию, пока смесь полностью не застынет!

Полимеризация должна происходить при комнатной температуре (23°С). ВАЖНО: Более низкая
температура замедлит ее или даже полностью остановит. Если объем материала превышает 50 см3, смесь может застывать в течение более длительного времени.

ЛИТЬЕ ВОКРУГ ОБЪЕКТА. Если вы собираетесь утопить какой-либо объект внутри жидкой резины, сначала следует убедиться в том, что объект имеет достаточный вес и не будет всплывать на поверхность. Установите объект внутри декоративного контейнера. Следует подобрать контейнер таким образом, чтобы из него было достаточно легко извлечь объект после застывания материала. Установите объект на середину, приготовьте смесь Encapso К и залейте ее вокруг объекта. Оставьте смесь полимеризоваться.

СОЗДАНИЕ «ПЛАВАЮЩИХ» ОБЪЕКТОВ. Убедитесь в том, что модель имеет достаточный вес, чтобы не всплывать на поверхность материала. Залейте небольшое количество резины на дно контейнера. После того, как материал застынет, установите объект поверх первого слоя материала. Затем смешайте необходимое количество компонентов А и В и продолжите литье. Вторая порция смеси должна застывать не менее 24 часов при комнатной температуре. В течение этого времени порции материала прилипнут друг к другу и образуют однородную, прозрачную консистенцию.

ДОБАВЛЕНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ. Добавьте небольшое количество красителя Silc Pig или Ignite в компонент А и тщательно перемешайте его. Добавьте компонент В в равной пропорции по объему. Перемешайте все компоненты и сразу же приступайте к заливке.

УДАЛЕНИЕ Encapso К. Полностью застывший материал Encapso К можно отделить от объекта, заключенного в него. Просто раскрошите резину, а затем сотрите ее со стенок объекта. Если объект изготовлен из стекла, рекомендуется покрыть его тонким слоем технического вазелина или разделительного состава Ease Release 200 перед литьем жидкой резины.

ИМИТАЦИЯ ЛЬДА, БИТОГО СТЕКЛА. Застывший материал Encapso К можно раскрошить таким образом, что он будет выглядеть как алмазы или битое стекло. Для этого просто разотрите или разломайте резину на кусочки нужного размера.

Предупреждение

Не следует использовать Encapso К в сочетании с материалами, содержащим серу, т.к. в этом случае полимеризация может быть затруднена или невозможна.

Хранение

Силикон должен храниться и  использоваться при комнатной температуре (22-23°C).  Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. Используйте продукт только в хорошо проветриваемом помещении. Попадание смеси на кожу
нежелательно. Во время работы обязательно носите одежду с длинными рукавами, защитные очки и резиновые перчатки, чтобы свести к минимуму риск соприкосновения материала с кожей.