ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

Клей для силиконов Sil-Poxy

Краткая характеристика: Sil-Poxy - однокомпонентный адгезив на основе силиконового каучука, разработанный для склеивания RTV силиконовых каучуков с силиконовыми каучуками других типов, а также с другими типами подложек, например, некоторыми пластмассами (уретанами), гипсами, керамикой, тканями.

Sil-Poxy работает с силиконами, отверждаемыми оловом и платиной и обеспечивает прочное, гибкое соединение между частями с высоким значением эластичности. Продукт может быть окрашен с применением пигментов Silc-Pig. Сшивающиеся адгезивы, как, например, данный продукт, способствуют улучшению погодоустойчивости, влагостойкости, стойкости к ультрафиолетовому излучению, высоким температурам

Применение: Sil-Poxy – специально разработан для приклеивания всех видов силиконовых резин друг к другу, а также к другим субстратам, включая полиуретаны, гипс, пластики, керамику, ткань и т.п. Может быть также использован для починки силиконовых форм. Еще одним применением является протезирование и робототехника.

| Технические характеристики |
| --- |
| Внешний вид | Густая паста |
| Цвет | Полупрозрачный |
| Твердость | Шор А | 40 |
| Время жизни | минут | 5 |
| Время отверждения | минут | 12 |
| Плотность | г/см3 | 1,12 |
| Прочность на разрыв | МПа | 5,17 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 750 |
| Прочность на раздир | кН/м | 17,51 |
| Прочность на отрыв | кН/м | 17,51 |
| Диапазон температур эксплуатации | °C | -41 до +204 |
| Примечание: результаты теста показаны для адгезии типа силикон – силикон |
| Все показатели получены после 7 дней при 23°С |

Рекомендации.

ПОДГОТОВКА. Из-за большого количества применений рекомендуется перед использованием продукта провести микро- тест с целью выявления его пригодности для конкретного применения.

Чистая  и сухая поверхность имеет важное значение для склеивания. Перед склеиванием рекомендуется зачистить поверхность, а затем протереть растворителем.

НАНЕСЕНИЕ. Надавите на тюбик, будьте осторожны, чтобы не допустить проникновения воздуха вовнутрь после удаления крышки. Неиспользованный продукт, оставшийся в тюбике и подвергающийся воздействию воздуха, отверждается в течение короткого времени. Нанесите адгезив на поверхность обеих склеиваемых частей. Материал начнет отверждение через 15 минут. Материал может быть склеен спустя 1 час. Полное отверждение достигается после 24 часов.

Предупреждение: Повышенная температура и влажность способствуют ускорению процесса отверждения, в то время как пониженная температура замедляет  процесс.

Хранение: Материал должен храниться при комнатной температуре (23°C).  Хранение при повышенных температурах может привести к сокращению времени жизни композиции. Данный материал имеет ограниченный срок хранения и должен быть использован в его пределах. Носите защитные очки, резиновые перчатки, длинные рукава, чтобы минимизировать риск контакта с кожей. При контакте с глазами, кожей возможно появление раздражения. В этом случае промойте пораженный участок водой с мылом в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.