ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

СЕРИИ СИЛАГЕРМ 8000

Высокопрочный безусадочный силиконовый компаунд для изготовления  эластичных форм для заливки в них пластиков,

смол, воска, гипса, мыла, полиуретана и т.д.

Возможно использование в пищевой промышленности для изготовления форм для конфет, шоколада, мармелада, мороженого.  Рабочий интервал температур от -60 ºС до 250 ºС (300ºС кратковременно) для технического применения и от -60 ºС до 120 ºС для пищевого применения.

Силагерм 8000 выпускается с твердостью 20, 25, 30 и 40  по Шору А.

Основа представляет собой вязко-текучую массу. Компонент А – матово-прозрачного цвета,

компонент Б – матово-голубовато-прозрачного цвета, однородной консистенции.

| ХАРАКТЕРИСТИКА / МАРКА | Силагерм 8020 | Силагерм 8030 | Силагерм 8040 марка А | Силагерм 8040 марка Б |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердость по Шору А | 20-25 | 25-35 | 35-45 | 40-45 |
| Вязкость при 20С , СПз | 5000-7000 | 8000-10000 | 10000-15000 | 50000-80000 |
| Смешение, комп. А/комп. Б | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Жизнеспособность, мин | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
| Отн. удлинение при разрыве, % | 500 | 450 | 500 | 550-600 |
| Прочность при растяжении, мПа | 3,0-4,0 | 3,5-4,5 | 4,0-5,0 | 5,5-9,0 |

ОПИСАНИЕ

Силагерм 8000 является двухкомпонентным компаундом, состоящим из компонента А и компонента Б, при смешении которых, он отверждается при комнатной температуре.

Есть возможность значительно ускорить процесс вулканизации(отверждения), увеличивая температуру компаунда. Примерное время и скорость вулканизации приведены в таблице:

| Температура компаунда | 25оС | 80оС | 125оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Время полного отверждения слоя, толщиной около 2-3 мм, часы | 24 | 0,6 | 0,3 |
| Время полного отверждения слоя, толщиной около 5-7 мм, часы | 24 | 1 | 0,6 |

.

Характеристики

| Основные атрибуты |
| --- |
| Тип формы | 3D/объемная |
| Материал | Силикон |
| Форма | Разная |
| Страна производитель | Россия |
| Дополнительные характеристики |
| Твердость по Шору, А | 20 |
| фасовка | 1кг |
| Цвет | матовопрозрачный |
| Смешение | 1/1 |
| удлинение | 500% |
| прочность | 3мПа |
| Полное отверждение при комнатной температуре | 24 часа |
| Полное отверждение при 80С и толщине формы 05 мм | 1 час |
| Полное отверждение при 125% и толщине формы 05 мм | 30 минут |