ООО «ХИМПРОДУКТ»

620141, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная д. 5, склад 19

Тел/факс: (343) 378-74-79, 379-53-92, 378-73-92

Е-mail: himekb@mail.ru, www.himekb.ru

# Клей 88-СА (ТУ 38105 1760-89)

- Применяется для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлу, в том числе с окрашенными поверхностями, стеклу, дереву и другим материалам, а также используется для склеивания резины с резиной.

- Изделия, склеенные клеем, работоспособны при температуре от -50С до +60С и могут эксплуатироваться в морской и в пресной воде.

- Клей не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов.

- Изделия, склеенные клеем 88-СА (с герметизацией торцов и кромок) могут эксплуатироваться в морской и пресной воде.

- Однороден по консистенции; условная вязкость - в пределах 10-40;

- Массовая доля сухого остатка - 24%; цвет - от серо-зеленого до бежевого.

Клей 88-СА взрывоопасный и токсичный материал, поэтому при работе с клеем помещение должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией.
   В помещении для хранения и применения клея запрещается обращение с открытым огнем и другими источниками воспламенения, при вскрытии тары с клеем не допускается использование инструментов, дающих при ударе искру.

# Клей 88НП (ТУ 38.105540-85)

Применяется для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения (в том числе и губчатых) к металлу, в том числе с окрашенными поверхностями, стеклу, дереву и другим материалам, а также используется для склеивания резины с резиной.
    Изделия, склеенные клеем 88-НП работоспособны при температуре от -50С до +70С и могут эксплуатироваться в морской и в пресной воде.
    Клей не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов
    Клей изготавливается на основе каучуков НК, СКН, СКБ,СКС, СКМС, наирит и по своим свойствам близок клею 88-СА, но по ряду позиций превосходит его. (теплостойкость - клей 88-НП может применяться в любых климатических условиях при температуре от -50 до +70 С; влагостойкость - крепление клеем 88-НП более стойко к воздействию пресной и морской воды в естественных условиях)

Область применения клея 88-НП:

- Автомобильная промышленность: для крепления обшивки потолка, крепления внутренней отделки и дверных прокладок, сборки сидений (пенопласта и обивки);

- Мебельная промышленность: для крепления тканей, соединения деталей из пенопласта, сборки отдельных узлов мебели;

- Обувная промышленность: для крепления подошв, клеевых застежек, верха обуви, дублирования;

- Строительная промышленность: для декоративных покрытий, ковровых настилов, стекла, дерева и отделочных материалов.

Указания по применению:

- Перед употреблением клей тщательно перемешать.

- Поверхность изделия тщательно очистить от грязи, обезжирить бензином или ацетоном и высушить.

- Склеиваемые поверхности смазать тонким слоем клея, высушить на воздухе 10-15 минут, нанести второй слой клея - высушить в течение 3 минут.

- Смазанные клеем поверхности прижать друг к другу под небольшой нагрузкой в течение 2-3 часов.

- Изделие эксплуатировать через 24-48 часов.